Анализ оксида графена методом ИК-НПВО спектроскопии в сочетании с методами математической статистики

Филатов Д.М., Саратовский Н.С.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: dim020202@mail.ru

Оксид графена (ОГ) представляет собой уникальный квази-двумерный наноматериал с широким набором свойств, позволяющим примененять его во множестве областей: от биомедицины до фотоники. Его структура и распределение функциональных групп (ФГ) на поверхности сильно зависят от способа синтеза и методов постобработки (очистки), что требует детального анализа для изучения поведения в различных средах. Нерешенной является задача анализа инфракрасных (ИК) спектров ОГ в контексте интерпретации максимумов поглощения, что возникает ввиду низкой воспроизводимости резонансных частот, а также соответствующих им значений интенсивностей максимумов поглощения. Устанение подобной неопределенности позволит, с одной стороны, улучшить протоколы описания характеристик оксида графена и, с другой, оптимизировать процессы синтеза и модификации материала под задачи разработки накопителей энергии, наноплатформ для доставки лекарств, сорбентов для хроматографических анализов.

Цель работы — изучение закономерностей в ИК-спектрах размерных фракций оксида графена с применением методов математической статистики для выявления связи между распределением ФГ и размером частиц, а также для определения спектральных маркеров, описывающих структуру и химический состав материала.

Для анализа использовался набор коммерчески доступных образцов ОГ произодства RusGraphene. Процесс фракционирования (микрометровый, субмикрометровый и нано- диапазон размеров) позволял выделить в среднем 7-8 фракций из одной водной дисперсии размерами от 0.2 до 50 мкм. Далее регистрировали ИК-спектры с применением приставки нарушенного полного отражения (НПВО) на алмазном кристалле в диапазоне волновых чисел 4000–400 см–1 при температуре 50°C. Для фракций меньших размеров проводилось повторное нанесение до достижения нужного уровня сигнала.

Анализ ИК-спектров фракций включал постобработку путем сглаживания фильтром Савицкого-Голея, определения наиболее значимых участков, выделения всех возможных информативных признаков: интенсивностей максимумов поглощения и соответствующих им площадей пиков, которые соотносятся колебаниям связей νC=O, βH-OH, νC=Cар, νC=O-O, βC(=O)-O-H, νC-O-C, νC-OH, νC-O. Затем проводился анализ корреляций между признаками и размером фракции, включающий визуализацию данных с использованием диаграмм box plot и violin plot. Также проводилось построение моделей машинного обучения для выявления скрытых закономерностей, включая нахождение зависимости распределения ФГ от типа фракции и определение спектральных маркеров для сопоставления спектральных характеристик с фракционным составом.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 24-73-10012).