Синтез высокотеплостойких сополиэфиримидов и исследование свойств наполненных стеклянными микросферами композитов на их основе

Хина А.Г., Локьяева З.А., Булкатов Д.П., Сторожук И.П.

Младший научный сотрудник

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 
Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества", 
Москва, Россия

E-mail: hinalex@bmstu.ru

Полиэфиримиды (ПЭИ) – класс суперконструкционных термопластов, содержащих в своей структуре имидные и ароматические звенья, связанные между собой шарнирными простыми эфирными группами. Благодаря высоким показателям тепло-, огне- и химической стойкости, а также относительно высокой текучести расплава, ПЭИ нашли применение в качестве материалов изделий для различных высокотехнологичных областей промышленности [1]. Синтез сополимеров с введением в структуру термопластов жесткоцепных фрагментов является одним из способов повышения их теплостойкости и термостабильности [2]. Исходя из этого, целью работы стало исследование термических и технологических свойств наиболее широко применяемого ПЭИ на основе диангидрида бисфенола А (БФАДА) и мета-фенилендиамина (м-ФДА), модифицированного бензофеноновым, пиромилитовым и дифениловым диангидридами. Кроме того, нами были исследованы свойства сферопластов - наполненных стеклянными микросферами композитов, на основе синтезированных сополимеров (со-ПЭИ).

Схема 1. Синтез со-ПЭИ на основе БФАДА и м-ФДА и различных жесткоцепных диангидридов

Полученные со-ПЭИ были исследованы методами ИК, ДСК, ТГА, ДМА и измерения показателя текучести расплава. Показано, что введение в структуру жесткоцепных фрагментов позволяет увеличить показатели тепло- и термической стойкости ПЭИ 
на 5-40 оС. Найдены оптимальные содержания модификаторов, позволяющие сохранить возможность переработки синтезированных со-ПЭИ через расплав. Добавление стеклянных микросфер позволило получить теплостойкие композиты с высокими механическими показателями и пониженной плотностью.

Работа выполнена за счёт средств федерального гранта Фонда поддержки проектов национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) №70-2021-00307.

Литература

1. Chazot C.A. et al. // Scalable, Versatile Synthesis of Ultrathin Polyetherimide Films and Coatings via Interfacial Polymerization. Adv. Func. Matter., 2023. Vol. 33, № 24. 
Article № 2214566

2. Sidra L.R. et al. // High Tg, melt processable copolyimides based on isomeric 3,3′ and 4,4′-hydroquinone diphthalic anhydride (HQDPA). Polymer, 2018. Vol. 136. P. 205-214.