Композиционные катодные материалы LFP/ОУНТ без токосъемника для энергоёмких литий – ионных аккумуляторов

Рассада П.Л., Ашарчук А.А., Бабкин А.В.,Сергеев В.Г.

Студент, 1 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: prassada@bk.ru

Разработка энергоёмких аккумуляторов с высокой эффективностью и долговечностью является одной из ключевых задач современного энергетического сектора. Отказ от токосъёмников в конструкции катодов открывает новые перспективы для увеличения их емкости. Возможность создания толстых свободностоящих катодов в энергоёмких аккумуляторах позволяет оптимизировать процесс хранения энергии, что является важным для достижения высоких показателей производительности. Данный подход не только упрощает конструкцию аккумуляторов, но и способствует улучшению их электрохимических характеристик, что в свою очередь может привести к значительному повышению общей эффективности устройств.

В данной работе были изготовлены катоды для литий-ионных аккумуляторов на основе LiFePO4 (LFP), в качестве проводящего компонента использовали одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) и двустенные углеродные нанонтрубки (ДУНТ), в качестве вещества стабилизирующего водную дисперсию углеродных нанотрубок использовалась карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ). Электроды получали, удаляя растворитель из катодной суспензии при помощи вакуумной фильтрации. При этом массовое отношение LFP к углеродным нанотрубкам составляло 99:1. В рамках работы варьировали концентрацию стабилизатора КМЦ от 0 до 2 мг/мл при диспергировании ОУНТ и ДУНТ.

С полученными композитными катодами были собраны полу-ячейки, с целью проведения гальваностатического циклирования при разных плотностях тока. Композиционные материалы LFP/ОУНТ, полученные из водной среды без добавления КМЦ, демонстрировали низкую удельную емкость около 120 мА⋅ч⋅г-1 (при теоретической 170 мА⋅ч⋅г-1) при низких плотностях тока заряда/разряда (0,1С), что может быть вызвано низкой степенью диспергирования ОУНТ. Катоды, полученные с добавлением КМЦ, в прочих равных условиях, демонстрировали емкость 160 мА⋅ч⋅г-1, что близко к теоретической. Таким образом, в рамках работы показана доступная методика получения свободностоящих электродов на основе водной дисперсии ОУНТ, стабилизированных КМЦ.

Литература

1. Guo M. et al. Preparation of tough, binder‐free, and self‐supporting LiFePO4 cathode by using mono‐dispersed ultra‐long single‐walled carbon nanotubes for high‐rate performance Li‐ion battery //Advanced Science.  2023. Vol. 10 №. 13. P. 2207355.