pH-сенсорные системы на основе дифильных спироиндолинобензопиранов

Cпицын Н.Ю.1, Кузнецов И.О.1, Кутасевич А.В.1, Митянов В.С.1, Райтман О.А.1,2

Аспирант, 4 курс аспирантуры

1РХТУ им. Д.И. Менделеева, 125047, Москва, Миусская площадь, д.9

2ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп.4

E–mail: spitsyn.n.i@muctr.ru

Одной из главных задач молекулярной электроники является дизайн и разработка наноразмерных сенсорных устройств, работающих на уровне отдельных молекул. Датчики для определения pH среды занимают важное место среди огромного разнообразия детекторных систем [1]. Одним из наиболее перспективных способов создания молекулярных сенсоров является перевод растворенных соединений в 2D-упорядоченное состояние с помощью метода монослоев Ленгмюра и техники Ленгмюра-Блоджетт, обеспечивающих сохранение функциональных характеристик молекул [2]. Сочетание этого подхода с методом оптоволоконной спектрофотометрии позволяет не только изучать физико-химические свойства двумерных объектов, но и контролировать аналитические характеристики разрабатываемых систем [3]. Впервые в растворах и на границе раздела воздух/вода с помощью предложенного подхода изучены ацидохромные свойства длинноцепочечных спироиндолинобензопиранов, модифицированных различными электронодонорными и электроноакцепорными заместителями.

Введение в систему кислоты приводит к протонированию молекулы спиропирана, в результате чего образуется окрашенная форма соединения, легко детектируемая спектрофотометрически. Переход изучаемых ацидохромов в исходное состояние происходит при добавлении в раствор основания. Изучение кинетических характеристик реакций комплексообразования показало, что время детектирования ионов водорода составляет от 1 до 10 секунд. С помощью спектрофотометрического титрования изучена чувствительность спиропиранов по отношению к протону водорода. Показано, что изотермы сжатия монослоев Ленгмюра на основе спиропиранов сдвигаются в сторону меньших площадей при добавлении в водную субфазу кислоты, при этом в спектрах поглощения наблюдается рост полосы, характерной для протонированой формы фотохромов. Полученные результаты открывают широкие перспективы использования спиросоединений для разработки высокочувствительных быстродействующих pH-сенсоров. Кроме того, выявлено, что природа заместителей в молекуле спиропирана влияет на положение полосы поглощения её протонированной формы, что указывает на принципиальную возможность создания датчиков для селективного определения ацидохромов данного класса.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект FSSM-2023-0003)

Литература

1. Минкин В.И. Фотоконтролируемые молекулярные переключатели на основе бистабильных спироциклических органических и координационных соединений. // Успехи Химии. 2013. Т.82. № 1. С. 1–26.

2. Moehwald H, Brezesinski G. From Langmuir Monolayers to Multilayer Films // Langmuir. 2016. Vol. 32. P. 10445-10458.

3.Abdollahi A. Photochromic properties of stimuli-responsive cellulosic papers modified by spiropyran-acrylic copolymer in reusable pH-sensors // Carbohydrate Polymers. 2018. Vol. 200. P. 583-594.