Влияние иодат-анионов на свойства цистеин-серебряного золя

Полякова Е.Э., Вишневецкий Д.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

Тверской государственный университет, 
химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: elizabeth03pol@gmail.com

Супрамолекулярные гели на основе низкомолекулярных гелеобразователей, имеющие отклик на анионы, привлекли огромное внимание ученых, поскольку различные анионы играют важную роль не только во многих биологических процессах, но и в окружающей среде [1]. Свойство реагировать на внешние раздражители открывает перспективы использования этих объектов в качестве детекторов различных анионов, например, в качестве умных материалов для удаления загрязняющих веществ [2].

Настоящее исследование связано с открытием необычной анион-фоточувствительной гелевой системы на основе L-цистеина, нитрата серебра и иодат-анионов. Впервые было показано, что иодат-анионы, добавленные к цистеин-серебряному золю (ЦСЗ), могут одновременно действовать как гелеобразующий и светочувствительный агент в видимой области длин волн. Слабые супрамолекулярные гели были получены в темноте путем смешивания ЦСЗ и KIO3 в миллимолярном диапазоне концентраций анионов. Воздействие видимого света на эти гели упрочняет их и значительно изменяет цвет системы ЦСЗ/IO3—. Гели на основе ЦСЗ обладают светочувствительной селективностью только по отношению к иодат-ионам по сравнению со многими другими анионами, встречающимися в окружающей среде и потребляемыми человеком с пищей и водой, что показано на Рис. 1.:

А

Б

В

А

Б

В

Рис. 1. Фотографии ЦСЗ с различными анионами: А - сразу после добавления электролита; Б - через 24 часа в темноте; В - после воздействия видимого света в течение 60 минут. Конечная концентрация электролита соответствует 1,380 мМ

Таким образом, система ЦСЗ/IO3— может рассматриваться как новый низкомолекулярный гелеобразователь с фоточувствительными свойствами и как новый подход для обнаружения иодат-анионов.

Работа выполнена в рамках развития НЦМУ ИБМХ им. В.Н. Ореховича. (№ 075-15-2022-305).

Литература

1. Rahmati, N.; Hoebeek, F.E.; Peter, S.; De Zeeuw, C.I. Chloride homeostasis in neurons with special emphasis on the olivocerebellar system: Differential roles for transporters and channels. Front. Cell. Neurosci. 2018, 12, 101–124.

2. Okesola, B.O.; Smith, D.K. Applying low-molecular weight supramolecular gelators in an environmental setting – self-assembled gels as smart materials for pollutant removal. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 4226-4251.