Удержание жидкости на твердой поверхности капиллярными силами

Чжан Синьюэ1,2, Ли Минмин2, Проценко П.В.2,3

1Студентка, 2 курс магистратуры

2Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне,

факультет наук о материалах, Шэньчжэнь, Китай

3Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ZXY8252020@outlook.com

Мы сталкиваемся с проблемой удержания жидкости на твердой поверхности в различных областях. В природе это удержание капель дождя или тумана листьями растений, перьями птиц или панцирями насекомых. В технике это окрашивание погружением, нанесение пестицидов и гербицидов, промывка и т.д. [1] Ключевым фактором, позволяющим количественно анализировать эти процессы, является краевой угол смачивания. Для определения максимального количества удерживаемой на поверхности жидкости важна концепция гистерезиса краевого угла смачивания [2]. Процесс удерживания жидкости на плоской поверхности вдали от края хорошо изучен [3], однако часто краевые эффекты оказываются значимыми.

Целью нашей работы было определение максимального объема жидкостиVмакс удерживаемого на краю плоских поверхностей различной формы в зависимости от смачиваемости и угла наклона поверхности. В ходе работы решались следующие задачи: (i) Исследовать закономерности удержания воды на горизонтальной подложке в зависимости от формы и смачиваемости материала; (ii) Определить влияние наклона поверхности на объем удерживаемой жидкости.

В качестве модельных материалов подложки нами были выбраны кварц и политетрафторэтилен. В качестве жидкой фазы использовали дистиллированную воду и тетрадекан. Эксперименты проводили на установке для измерения краевого угла смачивания KRUSS DSA30S и Dataphysics OCA25. Капли воды наносили последовательно на центр подложки при помощи автоматического дозатора. По изображениям формирующейся капли определяли краевые углы смачивания, объем жидкости и диаметр основания.

Удалось условно разделить процесс заполнения жидкостью поверхности диска с фасками на 4 этапа, в ходе которых дальнейшее продвижение жидкости возможно только при выполнении условий смачивания для поверхности за соответствующей гранью. В случае наклонной поверхности если разница высот между верхним и нижним краем подложки L*tanα больше капиллярной постоянной a, то

Vмакс=12a2cosθотт+sinθнsinαL.

При L*tanα < a

Vмакс=kcosαL2a1+sinθн+α-12Lsinα.

Таким образом: экспериментально подтверждена модель перехода фронта жидкости через край пластины базирующаяся на концепции постоянства угла натекания. Подтверждена возможность удержания жидкости верхней и нижней фасками на кварцевом диске; предложена модель, позволяющая оценить максимальный объем жидкости, удерживаемый на наклонной поверхности. Сопоставление с экспериментальными данными дает удовлетворительные результаты.

Литература

1. Ma J., Liu K., Dong X., Chen C., Qiu B., Zhang S. Effects of Leaf Surface Roughness and Contact Angle on In Vivo Measurement of Droplet Retention // Agronomy 2022, 12, 2228.

2. Сумм Б.Д. Гистерезис смачивания // Соросовский образовательный журнал, №7, 1999.

3. C. G. L. Furmidge Studies at phase interfaces I. The sliding of liquid drops on solid surfaces and a theory for spray retention // Journal of colloid science 1962, 17, 309-324.