Синтез и исследование Pd-Pt стекловолокнистых катализаторов для глубокого окисления метана

Борисова Д.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Новосибирский государственный университет, 
факультет естественных наук,

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: d.borisova@g.nsu.ru

В последнее время особое беспокойство вызывает вопрос о загрязнении окружающей среды. Одним из основных и вредных источников загрязнения воздуха являются выбросы ЛОС (летучие органические соединения), которые обладают не только канцерогенными и мутагенными свойствами, но и способствуют образованию озона и фотохимического смога [1]. Наиболее эффективной технологией нейтрализации ЛОС является каталитическое окисление, при котором ЛОС преобразуются в менее вредные соединения в мягких условиях [2].

Катализаторы, позволяющие проводить полное окисление ЛОС при более низких температурах, обычно содержат благородные металлы (Pt, Pd, Au и т.д) [3]. Относительно недавно в качестве носителя для катализаторов в процессах каталитического окисления для решения различных экологических проблем стали применять силикатные стекловолокна (СВ) благодаря своим свойствам: оригинальной геометрической форме, низкой плотности, высокой механической прочности и гибкости в организации структурированных слоев любой формы и т.д. Также одним из уникальных свойств стекловолокнистых катализаторов (СВК) является способность стабилизировать небольшие количества высокодисперсных нанокластеров переходных металлов (~0.01-0.02 %) в объёме стекловолокна [4]. Такие катализаторы, синтезированные методом ионного обмена, проявляют более высокую активность, чем традиционные катализаторы [5].

В данной работе были синтезированы и испытаны в реакции глубокого окисления метана Pd-Pt стекловолокнистые катализаторы с разным соотношением металлов. Сравнение каталитической активности образцов проводили по температурам полупревращения, а также из оценок скоростей реакции. Наибольшую каталитическую активность показал биметаллический катализатор Pd-Pt/СВ с соотношением металлов 3:1. Образцы были охарактеризованы физико-химическими методами, на основе которых были определены химический состав, электронное состояние активного центра и косвенно подтверждено предположение, что часть активного компонента стабилизируется в приповерхностных слоях стекловолокна при синтезе образца методом ионного обмена.

Автор выражает благодарность научному руководителю Сукнёву А.П.

Литература

1. Omar M. Said Ismaila and Reda S. Abdel Hameed. Environmental effects of volatile organic compounds on ozone layer // Applied Science Research. 2013. Vol. 4. №. 1. P. 264-268.

2. Xu Z., Li J. and et.al. Pt–Co bimetals supported on UiO-66 as efficient and stable catalysts for the catalytic oxidation of various volatile organic compounds // Materials today chemistry. 2023. Vol. 29.

3. Rochard G., Olivet L. and et.al. Recent Advances in the Catalytic Treatment of Volatile Organic Compounds: A Review Based on the Mixture Effect // Catalysts. 2021. Vol. 11. №. 10. P. 1-21.

4. Balzhinimaev B.S., Paukshtis E.A. and et.al. Glass-fiber catalysts: Novel oxidation catalysts, catalytic technologies for environmental protection // Catalysis Today. 2010. Vol. 151. №. 1-2. P. 195-199.

5. Gulyaeva Y.K., Kaichev V.V. and et.al. Selective hydrogenation of acetylene over novel Pd/fiberglass catalysts // Catalysis Today. 2015. Vol. 245. P. 139-146.