Родиевый и палладиевый азотсодержащие композитные катализаторы для гетерогенного гидрирования

Муртазин Л.М., Соколов Д.В.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: leve.murtazin@mail.ru

Исследования в области гидрирования ненасыщенных и ароматических углеводородов, проведенные в последние годы, показали, что данный процесс может быть успешно реализован при помощи нанесенных катализаторов на основе наночастиц переходных металлов. Важным фактором при создании катализатора является выбор не только металла, но и носителя. Перспективными себя показывают носители на основе гибридных азотсодержащих органо-неорганических материалов [1]. Они стабилизируют наночастицы и препятствуют агрегации и выщелачиванию. Стоит отметить, что гетерогенные катализаторы легко отделяются от реакционной среды и могут быть использованы многократно без дополнительной регенерации.

При получении полистирола важной задачей является очистка стирола от фенилацетилена, отравляющего катализаторы. Одним из способов может служить селективное гидрирование фенилацетилена до стирола.

В данном исследовании разработаны и синтезированы гетерогенные катализаторы на основе наночастиц благородных металлов, иммобилизованных на поверхности композитного материала, полученного конденсацией карбамидо-формальдегидного прекурсора и тетраэтоксисилана. Полученные образцы охарактеризованы комплексом физико-химических методов анализа. Наночастицы палладия и родия продемонстрировали высокую активность в реакциях гидрирования ряда модельных субстратов (таблица 1 и таблица 2). Сохранение активности на неизменном уровне в течение 10 циклов подтверждает впечатляющую стабильность синтезированных катализаторов.

Таблица 1. Гидрирование фенилацетиленана на катализаторе UFS-Pd-np-(5%) при температуре 25°С

| Условия | Соотношение субстрат-катализатор | Выход стирола, % | Выход этилбензола, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 атм, 120 мин | 400:1 | 7 | 93 |
| 2 атм, 30 мин | 400:1 | 27 | 73 |
| 2 атм, 30 мин | 4000:1 | 35 | 1 |

Таблица 2. Гидрирование различных субстратов на катализаторе UFS-Rh-np-(3%) при температуре 80°С и давлении 30 атм

| Субстрат | Условия | Соотношение субстрат-катализатор | Конверсия, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Толуол | 2 ч | 660:1 | 90 |
|  | 2 ч | 3200:1 | 18 |
|  | 6 ч | 3200:1 | 84 |
| Бензол | 2 ч | 3800:1 | 70 |

Исследование выполнено в рамках государственного задания «Нефтехимия и катализ. Рациональное использование углеродсодержащего сырья», № 121031300092-6.

Литература

1.  Kardasheva Y., Terenina M., Sokolov D., Sinikova N., Kardashev S., Karakhanov E. Hydroformylation of Alkenes over Phosphorous-Free Rhodium Supported on N-Doped Silica // Catalysts. 2023. Vol. 13. P. 818.