Влияние условий кристаллизации на состав комплексов 
РЗЭ и никеля с L-аланином и L-фенилаланином

Семешкина Д.Д., Долженко В.Д.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: semeskina@gmail.com

Важной задачей для современной технологической промышленности является получение редкоземельных элементов (РЗЭ) в индивидуальном виде, в особенности неодима, иттрия, тербия и европия. В качестве источника этих элементов может служить как природное сырьё, так и отходы электроники, отработанные неодимовые магниты и люминофоры. РЗЭ имеют близкие химические свойства и ионные радиусы, из-за чего встречаются в природе совместно и чрезвычайно трудны в разделении.

В настоящее время развивается так называемый «Size-Based» подход к разделению РЗЭ, когда за счёт структурной жёсткости полидентатного лиганда возникает избирательность по отношению к РЗЭ с определённым ионным радиусом. При этом наблюдаются коэффициенты разделения в диапазоне 5÷10 [1] и в отдельных случаях достигают нескольких десятков [2]. Примером соединений, принадлежащих к этому подходу, являются полиядерные комплексы РЗЭ с никелем и аминокислотами состава [LnNi6(AA)12]3+ (AA– – анион аминокислоты), образующиеся только с элементами начала ряда.

Подобные комплексы с аминокислотой L-аланином осаждаются из этанольного раствора в присутствии нитратов любых РЗЭ с образованием осадков состава [LnNi6(Ala)12][(Ln’xLn1–x)(NO3)3(OH)3(H2O)]. Ранее нами показано, что элемент, образующий комплексный катион состава [LnNi6(Ala)12]3+ (Ln =  Ln-Nd), частично замещает элемент Ln’ в анионной позиции, причём степень замещения зависит от степени пересыщения [3].

В настоящей работе синтезирована и охарактеризована комплексом физико-химических методов серия координационных соединений с аминокислотой 
L-фенилаланином состава [LnNi6(Phe)12](ClO4)3 (Ln = La-Eu). Оптимизированы условия осаждения. С помощью метода ICP-MS определены коэффициенты распределения РЗЭ между осадком и раствором, а также продемонстрирована принципиальная возможность разделения пар РЗЭ, входящих в состав применяемых в ртутных лампах люминофоров.

Литература

1. Hu Y., Drouin E., Larivière D., Kleitz F., Fontaine F.G. Highly Efficient and Selective Recovery of Rare Earth Elements Using Mesoporous Silica Functionalized by Preorganized Chelating Ligands // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2017. V. 9, № 44. P. 38584-38593.

2. Hu Y., Misal Castro L.C., Drouin E., Florek J., Kählig H., Larivière D., Kleitz F., Fontaine F.G. Size-selective separation of rare earth elements using functionalized mesoporous silica materials // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2019. V. 11, № 26. P. 23681-23691.

3. Semeshkina D.D., Belousov Yu.A., Savarets A.R., Berekchiyan M.V., Dolzhenko V.D. Controlling the Degree of Substitution of Lanthanides in Anionic Positions in Complexes [CeNi6(Ala)12][(LnxCe1–x)(NO3)3(OH)3(H2O)] // Russ. J. Inorg. Chem. 2023. Vol. 68, № 9. 
P. 1273-1281.