Люминесцентная термометрия с использованием смешаннометаллических комплексов европия и тербия с β-дикетонами

Лишова-Дворецкая С. Д.1, Гончаренко В. Е.2,3, Поликовский Т. А.3

Студент, 3 курс специалитета

1Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Российская Федерация, г. Москва, 19991, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 3

2Национально-исследовательский институт «Высшая школа экономики», Российская Федерация, г. Москва, 109028, ул. Мясницкая, д. 20

3Физический институт Академии Наук им. П. Н. Лебедева, Российская Федерация, г. Москва, 119991, проспект Ленинский, д. 53

E-mail: Lishova.sofia@icloud.com

Комплексы лантаноидов привлекают внимание из-за уникальных оптических свойств (высокий квантовый выход, проявление в очень узком диапазоне), которые находят применение в таких областях, как органические светодиоды, биометки, защита ценных бумаг, сенсорные материалы. Особенно интересны смешаннометаллические комплексы европия и тербия, так как они могут применяться в источниках света с настраиваемыми цветовыми координатами [1] (в том числе в источниках белого света), в ратиометрических сенсорных материалах, люминесцентных термометрах (в настраиваемом температурном диапазоне). Люминесцентная термометрия является одним из наиболее перспективных бесконтактных термометрических методов благодаря быстрому отклику, высокому пространственному и тепловому разрешению [1].

В ходе работы были синтезированы и исследованы смешаннометаллические комплексы европия и тербия с β-дикетоном (4,4,4-трифтор-1-(1-метил-1H-пиразол-3-ил) бутан-1,3-дион) вида [EuxTb1-x(L)3(bipy)], где bipy -2,2-бипиридин. В ходе изучения полученных комплексов были получены их кристаллические структуры методом РСА, и методом ICP-MS был подтвержден состав.

Для исследования применимости системы в качестве люминесцентного термометра был выбран комплекс с содержанием тербия 90 % и европия 10 %, так как лиганд хорошо сенсибилизирует оба лантанида, а фторы подавляют тушение на С-Н связях.

Рис.1. Зависимость чувствительности отклика от температуры

Для образца была получена зависимость чувствительности отклика от температуры. Для этого же комплекса из данных кривых затухания люминесценции рассчитаны времена жизни.

Литература

- Ivanova A. A. et al. Precision Across Temperatures: Eu/Tb luminescent thermometer with exceptionally high and stable sensitivity from 180 to 320 K // Sensors and Actuators, A: Physical. 2024. Vol. 379. p. 115969.