Координационные полимеры и полиядерные комплексы на основе пропионатов металлов: структура, фазовые переходы и аномальное тепловое расширение

Кендин М.П. 1, Ануреева М.О.1

Аспирант, 3 год обучения

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: mr.kendin@mail.ru

В противопоставление всестороннему положительному тепловому расширению, некоторые кристаллические вещества демонстрируют при нагревании отрицательные деформации в одном или нескольких направлениях. Настоящая работа посвящена исследованию структуры и особенностей термического поведения пропионатов металлов – в данном случае физической основой аномального теплового расширения является активизация ротационных степеней свободы неполярных групп в анионных лигандах.

В работе получена обширная серия моно- и биметаллических пропионатов металлов s-, d- и 4f-блоков, для которых установлены состав и строение, а также исследованы особенности теплового расширения методами рентгеновской дифракции.

Среди гидратов пропионатов РЗЭ получено семейство слоистых соединений с общей формулой [Ln2(H2O)2Prop6]∞, представленное кристаллическими структурами трех типов: I-Ln (Ln = La, Ce, Pr), II-Ln (Ln = Pr–Sm) и III-Ln (Ln = Ho–Lu, Y). Дополнительно для соединений типов I-Ln и III-Ln обнаружена политипия. Согласно экспериментальным данным, соединения I-Ln – III-Ln показывают разительные различия в тепловом расширении, которое в случае политипных фаз I-Ln и III-Ln оказывается также чувствительным к упаковке слоев. В частности, параметры элементарной ячейки для триклинного политипа Iα-Ln демонстрируют аномальный температурный ход при  
160–210 К, соответствующий анизотропному тепловому расширению с колоссальными отрицательными (–390 ÷ –840 MK–1) и положительными (+880 ÷ +1300 MK–1) линейными КТР [1], численные значения которых возрастают при уменьшении ионного радиуса РЗЭ.

Вторую группу соединений, исследованных в работе, составляют биметаллические пропионаты меди-ЩЭ, меди-ЩЗЭ и меди-РЗЭ, большинство из которых содержат структурные блоки типа «китайский фонарик» [Cu2Prop4], сочлененные через катионы ЩЭ/ЩЗЭ/РЗЭ в координационный полимер. Показано, что в зависимости от радиуса и координационного предпочтения «сшивающего» катиона, в данных системах возможно образование структур различной размерности, а в отдельных случаях – даже разрушение «китайских фонариков» и внедрение в кристалл моноядерных комплексных частиц [CuProp4]2–. Наибольший интерес представляют каркасные соединения [HMCu2Prop6]∞ 
(M = K+, Rb+, NH4+), демонстрирующие знакопеременное тепловое расширение и низкотемпературные фазовые переходы, причем положение точки перехода (130–270 К) чувствительно к природе М-катиона. Отдельного внимания заслуживает термическое поведение исходного пропионата меди. Так, кристаллы гидратированного комплекса [Cu2(H2O)2Prop4] демонстрируют низкотемпературный фазовый переход, схожий с таковыми для смешаннокатионных соединений [HMCu2Prop6]∞. Напротив, «безводная» фаза [Cu2Prop4]∞ цепочечного строения претерпевает анизотропное расширение при повышенных (420–450 К) температурах с колоссальными отрицательным (–1000 МК–1) и положительным (+2800 МК–1) пиковыми линейными КТР.

Таким образом, в работе обнаружена большая группа соединений, демонстрирующих аномальное тепловое расширение и фазовые переходы, что представляет интерес для создания термомеханических преобразователей и прецизионных датчиков температуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-73-10089.

Литература

1. Kendin, M., Shaulskaya, M., Tsymbarenko, D. Polytypism and Packing-Dependent Colossal Positive and Negative Thermal Expansion in a 2D Layered Cerium-Based Coordination Polymer // Cryst. Growth Des. 2024. Vol. 24. P. 1474–1484. doi: 10.1021/acs.cgd.3c01419