Синтез и определение энтальпии образования соединения MIL-53(Al)

Моргунова М.А.

Студентка, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: rmorgunova55@gmail.com

Металлорганические каркасные структуры (МОКС) активно изучают последнее десятилетие, так как они представляют интерес не только с точки зрения фундаментальной науки, но и благодаря перспективе их широкого практического применения в различных областях: адсорбции, разделении, электро- и фотокатализе, в качестве электропроводящих материалов, сенсоров и др. МОКС представляет собой трёхмерную каркасную пористую структуру, звеньями которой служат органические линкеры, связанные между собой при помощи ионов металлов [1–4].

Среди множества известных МОКС есть подгруппа так называемых структурно-нежестких каркасных соединений, которые обладают уникальным свойством менять пористость в ходе кооперативных структурных превращений, вызываемых внешним физическим или химическим воздействием (например, нагреванием, внешним давлением, механическим воздействием, облучением, действием электромагнитного поля, сорбцией молекул). Большинство таких фазовых превращений структурно-нежестких МОКС стимулируются адсорбцией/десорбцией гостевых молекул, так называемый эффект «дыхания». Представителем таких соединений является MIL-53(Al), образующийся в реакции алюминия и азелаиновой кислоты. Он показывает высокую термическую стабильность, а при нагревании претерпевает фазовый переход.

Однако для термически-индуцированных превращений структурно-нежестких МОКС большинство исследовательских работ ограничивается термогравиметрическим анализом, который хоть и позволяет выявить некоторые температуры фазовых переходов, не дает представления о вызванных структурных изменениях. В целом термодинамические свойства МОКС изучены крайне мало, особенно с использованием калориметрических методов.

В связи с этим актуальной задачей является исследование термически-индуцированных фазовых превращений структурно-нежестких МОКС прецизионными калориметрическими методами с одновременным контролем фазового состава и морфологии МОКС.

В ходе работы был осуществлён синтез МОКС MIL-53(Al) с азелаиновым линкером. Образец был охарактеризован методами рентгенофазового анализа, ИК спектроскопии и растровой электронной микроскопии. Методом калориметрии сгорания была определена энтальпия образования полученного соединения.

Литература

1. S. Yuan. L. Feng. K. Wang. J. Pang. M. Bosch. C. Lollar. Y. Sun. J. Qin. X. Yang. P. Zhang. Q. Wang. L. Zou. Y. Zhang. L. Zhang. Y. Fang. J. Li. H.-C. Zhou. Stable Metal-Organic Frameworks: Design. Synthesis. and Applications. Advanced Materials. 30 (2018) 1704303.

2. L. Jiao. Y. Wang. H.-L. Jiang. Q. Xu. Metal-Organic Frameworks as Platforms for Catalytic Applications. Adv. Mater. 30 (2018) 1703663.

3. C.A. Trickett. A. Helal. B.A. Al-Maythalony. Z.H. Yamani. K.E. Cordova. O.M. Yaghi. The chemistry of metal–organic frameworks for CO2 capture. regeneration and conversion. Nat Rev Mater. 2 (2017) 17045.

4. Y. Zhang. S. Yuan. G. Day. X. Wang. X. Yang. H.-C. Zhou. Luminescent sen-sors based on metal-organic frameworks. Coordination Chemistry Reviews. 354 (2018) 28–45.