Композиция на основе эпоксидной смолы УП-637 и производного карбоксифосфазена и изофорондиамина

Ши Б.1,2, Константинова А. О.1, Лукашов Н.И.1

Студентка, 3 курс бакалавра

1Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,

Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

2Нанкинский университет науки и техники,

Факультет химии и химической технологии, Нанкин, Китай

E-mail: 3175986712@qq.com

Эпоксидные смолы благодаря их выдающейся термостойкости, химической стойкости, высокой адгезии, механическим свойствам и электроизоляционным характеристикам нашли широкое применение в аэрокосмической технике, автомобилестроении, электронике и других областях. Однако их высокая горючесть (предельный кислородный индекс ≈21%) и выделение токсичных газов (таких как CO, ароматические соединения) при горении существенно ограничивают их использование в отраслях, требующих повышенной пожаробезопасности.[1]

Таким образом, разработка высокоэффективных огнезащитных систем для эпоксидных олигомеров стала ключевой задачей для расширения границ их применения. Традиционные галогенированные антипирены (например, декабромдифениловый эфир), хотя и повышают огнестойкость, выделяют при термическом разложении высокотоксичные диоксины, что стимулировало переход к безгалогенным материалам. Фосфорсодержащие антипирены привлекают внимание благодаря высокой эффективности, низкой токсичности и комбинированным механизмам огнезащиты. Среди них реактивные антипирены, которые ковалентно встраиваются в эпоксидную матрицу и демонстрируют такие преимущества как кооперацию огнезащитных и механических свойств при низком содержании добавок и отсутствие их миграции на поверхность [2]. Фосфазены проявляют превосходный P-N кооперативный эффект – в газовой фазе нейтрализуют свободные радикалы, а в конденсированной фазе способствуют образованию коксового слоя. Этот механизм снижает дымообразование, токсичность и сохраняет механическую прочность материалов на основе эпоксидных смол [3].

В рамках настоящего исследования разработана система на основе карбоксифосфазена и изофорондиамина. Промышленный амин и фосфазен образуют гомогенную смесь с эпоксидной смолой марки УП-637, демонстрируя отличные показатели огнестойкости, высокую температуру стеклования, низкие водопоглощение и водорастворимость полученных отверждённых композиций.

Соответственно, можно рекомендовать разработанный материал в качестве огнезащитных покрытий и огнестойкого связующего для производства композиционных материалов.

Авторы выражают благодарность научному руководителю группы д.х.н., доценту Чистякову Евгению Михайловичу.

Литература

1. Ma X, et al. Enhancing Flame Retardancy and Smoke Suppression in Epoxy Resin Composites with Sulfur–Phosphorous Reactive Flame Retardant // Molecules. 2023. Vol. 29. P. 227.

2. Zhi M, et al. A comprehensive review of reactive flame - retardant epoxy resin: fundamentals, recent developments, and perspectives // Polym. Degrad. Stab. 2022. Vol. 201. P. 109976.

3. He Y - F, Ning K, Zhang C - Y, Shao Z - B, Zhao B. Intramolecular cooperation and biphasic flame retardant mode of action: Effectiveness of hexa(1,2,4 - triazol - 3 - ylamine) cyclotriphosphazene in epoxy resin // Adv. Ind. Eng. Polym. Res. 2024. Vol. 7. P. 326–337.