Исследование возможности использования минеральных наполнителей, отходов производства базальтовых волокон

Цуканова А.М.1, Галанова С.С, Малявина Я.М., Силаева А.А., Мин Кхант Ко

Студент, 4 курс бакалавриата

1ФГБОУ ВПО «Российский государственный химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», Россия, г. Москва

E-mail: svetlana.streltsova.2004@mail.ru

На сегодняшнее время базальтовые отходы, считавшиеся проблемой для окружающей среды ранее, приобретают новую ценность во многих отраслях. Например, защита от коррозии всегда остается актуальной темой и не стоит не месте. Для повышения защиты материалов в последнее время делают выбор в сторону антикоррозионных покрытий, для удешевления и улучшения свойств которых используют специальные наполнители или пигменты.[1] В данной работе рассматривалась возможность применения отходов базальта для антикоррозионных грунтовок.

В данной работе исследовали три образца отходов базальта: обожженный; обожженный, после перетертый; перетертый, после обожженный. С целью изучения свойств каждого из них были определены адсорбционная ёмкость на акриловом полиоле, pH водной вытяжки и удельная насыпная плотность, значения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели исследуемых наполнителей

| Тип наполнителя | pH водной вытяжки | Удельная насыпная плотность г/мл | Адсорбционная емкость г/100 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельная насыпная плотность | 6,0 | 0,25 | 70 |
| Перетертый, после обожженный | 6,0 | 0,9 | 27 |
| Обожженный | 6,0 | 0,25 | 180 |

На основе полученных данных можно сделать вывод, что рН у данных образцов нейтральный и это не нарушает стабильность системы. Ранее были проведены исследования барьерных свойств минерального наполнителя, представляющего собой смесь силикатов магния и железа, в качестве полной или частичной замены фосфата цинка, микроталька и сульфата бария. Значение адсорбционной ёмкости на акриловом полиоле составило 20 г смолы/ 100 г пигмента, рН водной вытяжки – 8,50. Щелочной рН оказывает воздействие на уменьшение проницаемости [2]. При использовании выше указанных образцов с нейтральным pH может не наблюдаться такого эффекта, это требует дальнейших исследований. Однако, так как изучаемые образцы являются продуктами производства волокнистых материалов, то они должны иметь армирующий эффект на лакокрасочные системы.

Литература

1. Дринберг, А. С. Э. Ф. Ицко, Т. В. Калинская. Антикоррозионные грунтовки – СПб.: НИПРОИНС ЛКМ и П с ОП, 2006. -168 с.

2. Плугатырь В.И. Коррозия металлических конструкций и защитные покрытия в сероводородсодержащих средах. – М.: Химия, 2004. – 128 с.