Графитовая фольга с гидрофобным покрытием на основе дихлорметилфенилсилана

Сюнякова С.М.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: safiya2002s@yandex.ru

В настоящее время материалы на основе графитовой фольги (ГФ) широко используются в качестве уплотнительных материалов, которые предотвращают утечку газов и жидкостей [1]. Однако условия получения терморасширенного графита (ТРГ), из которого сделана ГФ, сильно влияют на гидрофобность ее поверхности [2]. Поэтому важно изучение возможности контролировать смачиваемость поверхности. Одним из таких методов является нанесение гидрофобных покрытий на основе органозамещенных силанов, которые способны конденсироваться и образовывать гидрофобные покрытия. Таким образом, целью работы стало исследование поверхностных и сорбционных свойств графитовой фольги без и с покрытием на основе дихлорметилфенилсилана.

ТРГ был получен при температуре 800 °C на основе электрохимического окисленного графита. Изготовлена графитовая фольга, путем прессования и прокатки на валах ТРГ. Гидрофобные покрытия наносились на поверхность графитовой фольги из растворов дихлорметилфенилсилана. Были проведены измерения угла смачивания ГФ в дистиллированной воде, глицерине, формамиде и октане. На основе углов смачивания были рассчитаны полярная и дисперсионная составляющие свободной энергии поверхности ГФ. Была измерена кинетика сорбции октана и воды ГФ без покрытия и с покрытием на основе дихлорметилфенилсилана в изопропиловом спирте и гептане, а также рассчитана сорбционная емкость твердой фазы.

Для образцов ГФ, модифицированных покрытиями, полярная составляющая уменьшилась от 20 до 4,5 мН/м, что говорит об увеличении гидрофобности поверхности. Тогда как дисперсионная составляющая немного увеличилась и составила около 24 мН/м, то есть олеофильность от модификации покрытиями на основе дихлорметилфенилсилана не зависит.

Сорбционная емкость для образцов графитовой фольги без покрытия по отношению к воде была в 1,5 раза меньше, чем по отношению к октану, что связано с большим углом смачивания воды, чем октана. Сорбционная емкость для образцов модифицированной графитовой фольги по отношению к воде уменьшилась с 0,28 г/г до 0,12 и 0,15 г/г при использовании изопропилового спирта и гептана, соответственно. Это связано с заметным уменьшением полярной составляющей поверхностной энергии ГФ с нанесенным дихлорметилфенилсиланом и увеличением угла смачивания водой.

При этом сорбционные емкости модифицированной графитовой фольги по отношению к октану остаются высокими, то есть олеофильность при модификации ГФ дихлорметилфенилсиланом не изменяется. Это обосновывается тем, что значения дисперсионной составляющей остается на уровне ГФ без модификаций.

Литература

1. Ivanov A.V., Maksimova N.V., Manylov M.S., Kirichenko A.N., Kalachev I.L., Malakho A.P., Avdeev V.V. Gas permeability of graphite foil prepared from exfoliated graphite with different microstructures // Chemical routes to materials, J Mater Sci. 2021. Vol. 56. P. 4197-4211.

2. Kozbial A., Trouba C., Liu H., Li L. Characterization of the Intrinsic Water Wettability of Graphite Using Contact Angle Measurements: Effect of Defects on Static and Dynamic Contact Angles // Langmuir. 2017. Vol. 33. P. 959-967.