Криохимическое формирование гибридных наносистем на основе серебряных наночастиц с диоксидином

Громова С.А.1, Громова Я.А.1, Соловьёв А.В.1, Морозов Ю.Н.1,2, Шабатина Т.И.1,2

Студент, 3 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

2МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет фундаментальных наук (Россия, Москва)

E-mail: sofya.gromova.2004@mail.ru

Актуальной и значимой задачей в последние годы является создание новых лекарственных форм для улучшения их биоактивности и биодоступности. Одним из возможных путей модификации лекарственной формы является изменение физико-химических свойств вещества без изменения его химической структуры - наномодификация - и получение метастабильных кристаллических форм. Метод низкотемпературной конденсации паров веществ из газовой фазы позволяет получать в высоком вакууме без использования растворителя системы с малым и контролируемым размером частиц, обладающих высокой химической активностью и чистотой.

Целью данной работы является получение и исследование гибридных наносистем на основе наночастиц серебра и антибактериального препарата диоксидина методом низкотемпературной конденсации паров из газовой фазы.

Методом соконденсации паров диоксидина и серебра была получена гибридная наносистема Agn–диоксидин. Образцы представляют собой частицы криомодифицированного диоксидина размером от 50 до 350 нм, внутри и на поверхности которых локализованы наночастицы серебра со средним размером (15±3) нм. Расчет межплоскостных расстояний по данным РФА, положения рефлексов и их уширение соответствуют образованию наноразмерных кластеров серебра Agn. В области углов от 10 до 32 градусов зарегистрированы рефлексы, соответствующие образованию криомодифицированной безводной триклинной формы диоксидина. Методом DFT в рамках квантово-химических расчетов были оптимизированы и рассчитаны кластеры серебра Agn в системе и их комплексы с диоксидином. Расчет показывает, что наибольшей стабильностью обладает комплекс диоксидина с икосаэдрическим серебром Ag13-диоксидин. В ИК-спектре исходного диоксидина (моногидрат 1:1) в области от 3550 до 3251 см-1 идентифицируются полосы, соответствующие колебаниям межмолекулярных и внутримолекулярных водородных связей OH-групп. В ИК-спектре гибридной наносистемы Agn-диоксидин наблюдается уширение и уменьшение интенсивности этих полос, что может быть связано с увеличением вклада безводной триклинной кристаллографической модификации диоксидина или с координационным взаимодействием ОН-групп с поверхностными центрами кластеров серебра.

Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Программы развития Московского университета (проект № 2023-Ш05-26).

Литература.

- Shabatina T.I., Gromova Y.A., Vernaya O.I., Soloviev A.V., Morosov Yu.N., Astashova I.V., Melnikov M.Y. Pharmaceutical nanoparticles formation and their physico-chemical and biomedical properties // Pharmaceuticals. 2024. Vol. 17. P. 587.

DOI: 10.3390/ph17050587

- Соловьёв А.В., Громова С.А., Громова Я.А., Шабатин А.В., Морозов Ю.Н., Шабатина Т.И. Криохимическое формирование гибридных наноформ на основе антибактериального лекарственного препарата диоксидина и серебра методом низкотемпературной конденсации паров из газовой фазы // Вестник Московского университета. Серия 2: Химия. 2024. Т. 54. № 5. С. 363-371.

DOI: 10.55959/msu0579-9384-2-2024-65-5-363-371