Исследование эффективности процесса сорбции при очистке сточных вод, содержащих пищевые красители

Джима С.В., Зубаиров М.Р.

Аспирант 3 год обучения

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

факультет «Технологии неорганических веществ и высокотемпературных

материалов», Москва, Россия

E-mail: solwegen555@gmail.com

Проведенные исследования процесса сорбции для очистки сточных вод показали, что процесс сорбции пригоден для удаления органических загрязнителей из сточных вод. Современная переработка пищевых продуктов ввела широкий спектр как натуральных, так и синтетических пищевых красителей. Синтетические пищевые красители не только влияют на людей, но и являются потенциальной причиной загрязнения воды и гораздо большего количества экологических последствий [1].

Исследована эффективность сорбционного процесса очистки сточных вод, содержащих пищевые красители. Проведено экспериментальное исследование сорбционного извлечения раствора пищевого красителя в сорбционно-емкостном реакторе, приготовлены модельные растворы концентрацией 100мг/л различных видов пищевых красителей. Характеристики поглощения пищевых красителей изучались с использованием модели спектрофотометрии ПЭ-5300ВИ.

На Рисунок 1 выявлены зависимости поглощательной способности пищевых красителей от концентрации и природы красителей.

B

A

B

.

1. Индигокраминь,  2. Кармуазин,  3. Коричневый NT 4. Понсо4R,   5. Солнечный закат,   6. Тартразин

Рис. 1. A Спектрофотометрическая характеристика поглощения (A) различных пищевых красителей; B Степень извличиниея (α), % пищевые красители, Условия эксперимент, Конц.100мг/л пищевого красителя; Сорбент БАУ-А = 10г/л; Время = 30 минут.

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс сорбции пищевых красителей из сточных вод зависит от природы пищевых красителей и для некоторых пищевых красителей, таких как индигокарамин и понсо4R, показывает значительную эффективность при очистке сточных вод, содержащих пищевые красители. Спектрофотометрическое поглощение указывает на характеристики различных типов пищевых красителей и потенциальное влияние концентрации красителя на очистку сточных вод с использованием метода сорбции.

Литературa

1. Ratna, Padhi B. Pollution due to synthetic dyes toxicity & carcinogenicity studies and remediation. International Journal of Environmental Sciences. 2012;3:940- 955. DOI: 10.6088/ijes.2012030133002.