Установление механизма TADF в новых органических красителях

Григорьева Ю.Н.1, Цориева А.В.2, Коршунов В.М.2, Тайдаков И.В.2

студент, м.н.с., н.с., в.н.с.

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

2ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
E–mail: yulia.grig@mail.ru

Технология органических светоизлучающих диодов (OLED) перспективна для разработки осветительных устройств следующего поколения, которые могут заменить распространенные газоразрядные и диодные (LED) лампы. Для перехода на OLED необходимо повышать их энергоэффективность и снижать стоимость компонент светоизлучающего слоя. В 2012 году возникла идея использовать эмиттеры, в которых наблюдается термически активируемая задержанная флуоресценция (TADF), в качестве активного светоизлучающего слоя в органических светодиодах, таким образом возникло третье поколение OLED устройств [2]. Их преимущество – рекомбинация всех экситонов, что повышает эффективность устройств.

Особо привлекательными TADF эмиттерами являются органические донорно-акцепторные молекулы, благодаря относительной дешевизне за счёт отсутствия ионов металлов и простому синтезу [3]. Однако существует ряд важных конкурирующих процессов, происходящих в материалах TADF, которые препятствуют приближению к теоретическому пределу квантовой эффективности 100 %.

Для повышения квантовой эффективности TADF эмиссии необходимо понизить энергетический зазор между первыми возбужденными синглетным и триплетным состояниями (∆EST) и также увеличить спин-орбитальное перекрывание волновых функций этих состояний [1]. Эти две задачи можно решить с помощью внтуримолекулярного переноса протона в возбужденном состоянии (ESIPT) и эффекта тяжелого атома.

Цель данной работы исследовать влияние тяжелого атома (O, S, Se) в донорном фрагменте на наличие TADF свойства и эффективность люминесценции новых донорно-акцепторных молекул из класса β-дикетонов. Измерения проводились для данных веществ в растворах гексана и циклогексана.

Экспериментально полученные кинетики люминесценции описываются би-экспоненциальной зависимостью, имеют короткий вклад, связанный с мгновенной флуоресценцией, и длительный, связанный с задержанной флуоресценцией. Время жизни длительной компоненты увеличивается после продувания раствора аргоном. Также доказательством наличия TADF является увеличение интегральной интенсивности спектральной полосы после продувания раствора аргоном. Квантовые выходы люминесценции молекул с атомом O, S и Se составили 8.6, 5.6, 1.8 % соответственно.

Рис.1. Спектры люминесценции (слева) и кинетики люминесценции (справа) молекулы с атомом S в растворе циклогексана в кислородной атмосфере и после продувания аргоном

Таким образом, исследуемые молекулы демонстрируют термически активируемую задержанную флуоресценцию, что делает их перспективными в качестве светоизлучающего слоя в органических светодиодах.

Все исследования были произведены при поддержке гранта РНФ №24-73-00175.

Литература

- Chen X. K., Kim D., Brédas J. L. Thermally activated delayed fluorescence (TADF) path toward efficient electroluminescence in purely organic materials: molecular level insight //Accounts of Chemical Research. – 2018. – Т. 51. – №. 9. – С. 2215-2224.

- Eng J., Penfold T. J. Understanding and designing thermally activated delayed fluorescence emitters: beyond the energy gap approximation //The Chemical Record. – 2020. – Т. 20. – №. 8. – С. 831-856.

- Woon K. L. et al. Intramolecular dimerization quenching of delayed emission in asymmetric D–D′–A TADF emitters //The Journal of Physical Chemistry C. – 2019. – Т. 123. – №. 19. – С. 12400-12410.