Температурные зависимости электроиндуцируемого эффективного двулучепреломления геликоидальных структур в сегнетоэлектрических и ферриэлектрических жидких кристаллах

Ткаченко Т.П.1,2, Барбашов В.А.2, Пожидаев Е.П.2

1аспирант, 2сотрудник

Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
E–mail: tptkachenko@lebedev.ru

z1=1.5(ka22)Полярные фазы жидких кристаллов (ЖК) используются для создания светозатворов, пространственных модуляторов света, корректоров волнового фронта и других устройств. Использование ЖК в режиме деформации спирали (Deformed Helix Ferroelectric, DHF) [1] позволяет сочетать низкие напряженности электрического поля E, время электрооптического отклика τ в диапазоне от десятков до сотен микросекунд, плавную шкалу серого и безгистерезисное переключение.

Коммерчески доступные устройства на нематических жидких кристаллах (НЖК) могут нагреваться до температур (T) 65 °С, увеличивая частоту срабатывания с 60 Гц до 180 Гц, но и уменьшая двулучепреломление. Для сегнетоэлектрических (СЖК) и ферриэлектрических (ФЖК) ЖК в литературе присутствуют только измерения τ(T), а температурная зависимость электроуправляемого эффективного двулучепреломления геликоидальных структур ΔneffE(DHF) исследовалась только в работе [2] для ФЖК.

Изменение ΔneffE(DHF) в СЖК и ФЖК называют ориентационным эффектом Керра [3,4] и описывают уравнением (1). Варьируя напряженности поля до величины Ec, которая соответствует критическому полю разрушения геликоидальной структуры, возможно плавно изменять величину ΔneffE(DHF). Для ФЖК существуют по крайней мере два критических поля Ecp1 и Ecp2, но режим DHF существует при полях E<Ecp1. Исследования температурного поведения ΔneffEDHF, достигаемого в DHF-режиме, для СЖК отсутствуют, а Kkerrλ,T или Ec(T) для СЖК и ФЖК измерялись только в статьях [2,3].

ΔneffE(DHF)E,λ,T=Kkerrλ,Tλ(0.7Ec(T))2 ΔneffE(DHF)E,λ,T=Kkerrλ,TλEc(T)2ΔneffE(DHF)E,λ,T≈Kkerrλ,TλEc(T)2                                   (1)

где λ – длина волны света.

В данной работе проведено исследование зависимостей KkerrT, Ec(T) и  ΔneffEDHF(T) двух СЖК (FLC-576 [5], FLC 587-F7 [6]) и ФЖК FerriLCM-1 [2,4] с целью установления возможности использования подогрева СЖК и ФЖК в различных оптических устройствах.

Рис. 1. Температурные зависимости: а) Kkerr при λ=532 нм; б) Ec при частоте электрического поля 2 Гц; в) ΔneffEDHF для FLC-576, FLC 587-F7 и FerriLCM-1.

Показано, что поведение Kkerrλ,T для ФЖК и СЖК качественно совпадают (рисунок 1 а)), а зависимости Ec(T) различаются (рисунок 1 б)) и вносят основной вклад в поведение ΔneffEDHF(T) (рисунок 1 в)). Таким образом, кроме уменьшения двулучепреломления с ростом температуры, возможно получать как рост ΔneffEDHFT, так и его температурную независимость.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 23-72-01063.

Литература

- Beresnev L., et al. Deformed helix ferroelectric liquid crystal display: A new electrooptic mode in ferroelectric chiral smectic C liquid crystals // Liq. Cryst. 1989. V. 5. P. 1171–1177.

- Tkachenko T., et al. Broad temperature range ferrielectric liquid crystal: Temperature dependencies of dielectric and electro-optical properties // Opt. Mat. 2024. V. 156. P. 115966.

- Pozhidaev E., et al. Enhanced orientational Kerr effect in vertically aligned deformed helix ferroelectric liquid crystals // Opt. Let. 2014. V. 39 (10). P. 2900-2903.

- Pozhidaev E., et al. Broad temperature range ferrielectric liquid crystal as a highly sensitive quadratic electro-optical material // Opt. Let. 2022. V. 47 (7). P. 1598-1601.

- Pozhidaev E., et al. Liquid crystalline electro-optical modulator of submegahertz range // Liq. Cryst. and their Appl., 2023. V. 23 (4). P. 94–102.

- Mikhailenko V., et al. The nano-scale pitch ferroelectric liquid crystal materials for modern display and photonic application employing highly effective chiral components: Trifluoromethylalkyl diesters of p-terphenyldicarboxylic acid // J. Mol. Liq., 2019. V. 281. P. 186-195.