# ПРИМЕНЕНИЕ ТРИФИЛЯРНОГО ПОДВЕСА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕРЬ В КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИНАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Гальченко Л.Д.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: lidgalo@gmail.com

Для повышения чувствительности интерферометрических детекторов гравитационных волн необходимо уменьшать шумы, ограничивающие чувствительность. Одним из таких шумов является тепловой шум подвеса пробных масс. Согласно флуктуационно-диссипационной теореме, уменьшить данный шум можно снижением температуры и повышением добротности колебательных мод пробных масс. В новом поколении гравитационно-волновых детекторов предполагается применять охлаждение кремниевых пробных масс, а положение пробных масс в детекторах будет юстироваться электростатическими актюаторами [1]. Емкостная связь электродов актюатора с кремниевой пробной массой приводит к механическим потерям, вызванным электрическими токами, протекающими в кремнии с конечным удельным сопротивлением [2]. Эти потери являются причиной дополнительного теплового шума.

В данной работе представлено исследование возможности применения крутильного маятника на трифилярном подвесе для изучения потерь в кремниевой пластине, возникающих под действием электрического поля на низких частотах около 1 Гц. Крутильный маятник на трифилярном подвесе позволяет прикладывать большие напряженности электрического поля, поскольку исключается касание кремниевой пластины и самого маятника. Нижняя плоскость диска крутильного  маятника состоит из “зубцов” и “провалов”. Нанесенный рельеф дает возможность изучать различные механизмы потерь, связанные с электрическим полем. С использованием трифилярного подвеса подобная конструкция позволяет  исследовать потери, связанные как с локальным, так и с глобальным изменением емкости между нижней поверхностью маятника и расположенным под ним кремниевым электродом. Сложность конструкции переносится с пластины кремния на металлический маятник.  Различные конфигурации трифилярного подвеса дают возможность исследовать потери, которые появляются как в связи с внесением электрического поля, так и с градиентом поля [3].

Измеряя добротность крутильного маятника в отсутствие кремниевой пластины и сравнивая со значением добротности, измеренной при добавлении пластины, возможно оценить величину механических потерь в кремниевых пробных массах, вызванных различными механизмами, обусловленными наличием электрического поля актюатора.

# Литература

  - R. X. Adhikari K. Arai, A. F. Brooks et. al. A cryogenic silicon interferometer for gravitational-wave detection. Class. Quantum Grav. 37, 165003, 2020.

  - Y. Yu. Klochkov and V. P. Mitrofanov, Measurement of the temperature dependence of mechanical losses induced by an electric field in undoped silicon disk resonators. Appl. Phys. Lett. 122, 142109 2023.

  - V. P. Mitrofanov and N. A. Styazhkina, Trifilar torsion pendulum for measurement of dissipation caused by an electric field. Rev. Sci. Instrum. 71, 3905–3909, 2000.