Исследование резистивных сенсоров влажности на основе металлоксид-углеродных композитов

Каримов А.Э.1,2, Кашков  М.Э.1,2, Игнатьев А.А1,2., Петров Д.В.1,2, Кокшина А.В. 1,2, Крымов М.А.2,3,Смирнов А.В. 1,2

студентка, инженер, аспирант, старший преподаватель

1Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, ФПМФиИТ,
2Ассоциация молодых физиков Чувашии

Чебоксары, Россия

3СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург, Россия

E–mail: spenxploc@mail.ru

Активные исследования сосредоточены на создании гибридных и многослойных структур, углеродных наноматериалов для повышения чувствительности и стабильности датчиков в различных условиях.

Исследование резистивных датчиков влажности на основе плёнок оксида меди с линейной цепочечной структурой актуально в связи с необходимостью точного контроля влажности, влияющей на качество продукции, хранение и здоровье человека. MCO - перспективный материал, обладающий уникальными электрическими и химическими свойствами, что обеспечивает датчикам высокую чувствительность, быстрый отклик и широкий диапазон измерений. Такие сенсоры компактны, экономичны и легко интегрируются в системы автоматизации.

Структура плёнок ЛЦУ [1] состоит из многослойных цепочек углеродных атомов в sp1-гибридизации, ориентированных перпендикулярно к поверхности слоя. Цепочки объединены силами Ван-дер-Ваальса в гексагональную структуру с расстоянием около 5 Å между ними. На концах изогнутых цепочек происходит присоединение атомов водорода. Наличие делокализованных электронов обеспечивает металлическую проводимость вдоль цепочки, тогда как отсутствие связи между цепочками делает плёнку диэлектриком в перпендикулярном направлении, что придаёт этим плёнкам уникальные электрические свойства, такие как рекордная анизотропия электрофизических характеристик. В работе [2]  было показано, что сопротивление CuO-NiO изменяется почти на три порядка при изменении относительной влажности от 5% до 90Исследуемые сенсоры относительной влажности показали снижение сопротивления при увеличении относительной влажности среды, что связано с адсорбцией молекул воды на поверхности зёрен. Адсорбированная влага образует тонкий слой воды на поверхности материала. Этот слой действует как проводящая плёнка, снижая поверхностное сопротивление.

В [3] использовано легирование азотом для улучшения газочувствительных свойств восстановленного оксида графена (rGO). N-rGO синтезирован гидротермально из оксида графена и NH4OH. N-rGO имеет складчатую морфологию, повышающую чувствительность к газам, в отличие от плоского rGO. Сенсоры N-rGO и rGO проявляют полупроводниковые свойства n-типа и p-типа соответственно. N-rGO обнаруживает NO при концентрации 400 частей на миллиард, демонстрируя чувствительность 1,7 к 1000 частей на миллиард, что значительно выше, чем у rGO (0,012).

# Датчик влажности с использованием вертикально ориентированных углеродных нанотрубок (VACNT) в качестве электродов, двойного слоя PDMS-Parylene C в качестве гибкой подложки и оксида графена в качестве чувствительного материала обладает сверхбыстрым откликом (~20 мс) [4] что на два порядка быстрее большинства существующих аналогов. Устройство демонстрирует высокую чувствительность (16,7 пФ/% относительной влажности), низкий гистерезис (<0,44%), хорошую повторяемость (2,7%), долговременную стабильность и гибкость.

В настоящей работе, для создания образцов был использован метод терморезистивного испарения в вакууме на установке "УВР-3М" при давлении около 10-2 -10-3 Па для осаждения плёнок меди на стеклянные подложки, а затем ионно-плазменным методом осаждались плёнки линейно-цепочечного углерода (ЛЦУ), которые затем термически оксидировались при 400 °C в печи в печи МИМП-ВМ.  Для калибровки применяется эталонный ёмкостной датчик HIH-4000 компании Honeywell, совместимый с микроконтроллером Arduino Leonardo для вывода данных об уровне влажности на ПК.

Рис. 1. Динамика изменения сопротивления пленок оксид меди/ЛЦУ при изменении относительной влажности с 30 до 90 %

На графике показано снижение сопротивления с 70 МОм до 41 Мом (рис. 1a) при изменении относительной влажности с 30 % до 90 %, сопоставленное с датчиком HIH-4000 (рис. 1b) Чувствительность составила 483 кОм/RH%. Как показано в наших предыдущих работах, проводимость происходила преимущественно на поверхности зерна, которая регулировалась адсорбированными молекулами воды. Поверхность большинства оксидов металлов покрыта гидроксильными группами и воздействует с влажной атмосферой таким образом, что c помощью водородной связи на ней далее адсорбируются молекулы воды [1].

Литература

1. А.В. Смирнов. Синтез и исследование нанокомпозитов пленок оксида никеля и линейно-цепочечного углерода. НАНОИНДУСТРИЯ. 2023. Т. 16, № 2. С. 132–137

2. Sundaram R., Raj E.S., Nagaraja K.S. Microwave assisted synthesis, characterization and humidity dependent electrical conductivity studies of perovksite oxides, Sm1−xSrxCrO3, Sens. Actuators B. 2004. Vol. 99, Is. 2–3. PP. 350–354

3. Chang, YS., Chen, FK., Tsai, DC. et al. N-doped reduced graphene oxide for room-temperature NO gas sensors. Sci Rep 11, 20719 (2021)]

4. Wang, X., Deng, Y., Chen, X. et al. An ultrafast-response and flexible humidity sensor for human respiration monitoring and noncontact safety warning. Microsyst Nanoeng 7, 99 (2021)