Анализ резистивного переключения тонких пленок SiOx

Брук Э.Л., Кукушкин А.О.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: bruk.el21@physics.msu.ru

В последнее время внимание ученых привлекают мемристоры – структуры, сопротивление которых зависит от протекшего через них электрического заряда, а вольтамперные характеристики имеют гистерезисный вид [1]. За счет своих уникальных свойств мемристоры являются перспективными кандидатами на использование в нейронных сетях в качестве синапсов [2, 3], а также в запоминающих устройствах нового поколения. Большое распространение получили мемристоры на основе оксидов металлов, в том числе на оксиде кремния [4], являющимся одним из самых часто встречающихся материалов в электронике, что делает его привлекательным и для использования в мемристорах. Однако механизм резистивного переключения в нестехиометрических оксидах кремния до конца еще не развит. В данной работе изучаются электрофизические свойства пленок SiOx, созданных методом термического осаждения.

Пленки оксида кремния напылялись на установке Sputter-coatter. Распыление производилось в вакууме ~10-5 Па на сильнолегированную подложку кремния p-типа проводимости. Толщина пленок измерялась методом эллипсометрии и составляла примерно 60 нм. Для проведения электрофизических измерений методом магнетронного распыления на поверхность пленок в качестве верхнего электрода напылялся Ti. Нижним электродом служила сильнолегированная подложка кремния.

Проведенные измерения показали, что в исследованных структурах наблюдается нелинейная вольтамперная характеристика, а значения сопротивления образцов зависят от их предыстории: от величины поданных ранее импульсов напряжений. Это указывает на перспективы использования изучаемых структур в спайковых нейронных сетях.

Литература

- Strukov, D. B., Snider, G. S., Stewart, D. R., & Williams, R. S. (2008). The missing memristor found. Nature, 453(7191), 80–83

- Matsukatova A.N., Vdovichenko A.Yu., Patsaev T.D., Forsh P.A., Kashkarov P.K., Demin V.A., Emelyanov A.V. Scalable nanocomposite parylene-based memristors: multifilamentary resistive switching and neuromorphic applications accepted in Nano Research

- Park, SO., Jeong, H., Park, J. et al. Experimental demonstration of highly reliable dynamic memristor for artificial neuron and neuromorphic computing. Nat Commun 13, 2888 (2022)

- Yao-Feng Chang, Pai-Yu Chen, Burt Fowler, Yen-Ting Chen, Fei Xue, Yanzhen Wang, Fei Zhou, Jack C. Lee; Understanding the resistive switching characteristics and mechanism in active SiOx-based resistive switching memory. J. Appl. Phys. 15 December 2012; 112 (12): 123702