Численное моделирование суперлюминесцентного диода на основе квантово-размерных гетероструктур AlGaInAs/InP и GaInAsP/InP спектрального диапазона 1.5-1.55 мкм

Рыков И.Е.1,2, Гультиков Н.В.1,2, Ладугин М.А.1,2, Мармалюк А.А.1,2

Студент-магистр

1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), ФЭФМ, ФФКЭ, Долгопрудный, Россия

2 Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха, Москва, Россия

Суперлюминсцентный диод (СЛД) представляет собой полупроводниковый источник света на основе смещаемого в прямом направлении p-n перехода, работающий в режиме усиленного спонтанного излучения (УСИ). СЛД занимает промежуточное положение между лазерными диодами (полупроводниковыми лазерами) и обычными люминесцентными диодами, объединяя определенные особенности и тех, и других приборов: с одной стороны, достижение высокой мощности и яркости выходного излучения, как у лазерных диодов, с другой - широкий спектр излучения, как у светоизлучающих диодов, со слабой временной когерентностью [1].

Таблица 1.1. Слои структуры с активной областью на основе AlxGayIn1-x-yAs

| Материал | Описание |
| --- | --- |
| GaInxAs | p-контактный слой |
| InP | p-эмиттер |
| AlInxAs | волновод |
| AlxGayIn1-x-yAs | внешний барьер |
| AlxGayIn1-x-yAs | внутренний барьер (x5) |
| AlxGayIn1-x-yAs | квантовая яма (x6) |
| AlxGayIn1-x-yAs | внешний барьер |
| AlInxAs | волновод |
| InP | n-эмиттер |
| InP | подложка |

В рамках данной работы представлено сравнение СЛД на основе систем материалов AlGaInAs/InP и GaInAsP/InP. Было проведено моделирование двух вариантов поперечного сечения СЛД полосковой (гребневой) геометрии, один из которых состоит из активной области с несколькими квантовыми ямами, и волноводных и эмиттерных слоев (см. табл. 1.1). Использование изотемпературной дрейф-диффузионной модели позволило рассчитать распределение концентрации свободных электронов n(x,y) и дырок p(x,y) вдоль сечения в стационарном во времени режиме при различных значениях приложенного напряжения (0-2 В), а k*p-метод с 4x4 гамильтонианом Латтинжера-Кона [2] (принимаем во внимание только дважды вырожденные по спину подзоны легких и тяжелых дырок), учитывающим вызванное рассогласованием постоянных решеток упругое напряжение квантовых ям (КЯ), дал возможность после решения уравнения Шредингера с прямоугольным потенциалом квантовых ям определить спектр материального усиления gmat(λ) [1/см] активной области в окрестности центральной длины волны 1.55 мкм для TE-поляризованной волны в приближении несвязанных ям при рассчитанных концентрациях n и p в КЯ.

Далее был проведен оптический расчета того же сечения благодаря решению макроскопических уравнений Максвелла для диэлектрической среды в том же сечении в предположении о том, что поле представляет собой бегущую вдоль оси диода волну: Ex,y,z, t=Ex,yei(βz-ωt). Действительные для всех материалов кроме КЯ показатели преломления n полупроводников были рассчитаны по модели Адачи [3]. Показатели преломления материалов квантовых ям (AlGaInAs или GaInAsP) n=n+ik имеют ненулевые отрицательные мнимые части k, соответствующие рассчитанному материальному усилению. Другое возмущение n, относящееся уже ко всем слоям, - это пространственно неоднородная добавка, вызванная зависимостью показателя преломления от концентрации свободных носителей [4]. Таким образом, в работе были определены моды электромагнитного поля, поддерживаемые структурой, основная из которых, как и ожидалось, оказалась TE-поляризованной.

И, наконец, знание распределения интенсивности моды, позволяет найти факторы оптического ограничения Гi внутри квантовых ям, что дает рассчитать модовое усиление gmod= 1NMQWГigmat,i и внутренние оптические потери αint= 1NallГi(σnn+σpp) (где σn,p- сечения поглощения фотонов электронами и дырками соответственно) – величины, которые определяют спектр УСИ и значение мощности выходного излучения [5].

Рассчитанные внутренние оптические потери и выходной спектр усиленного спонтанного излучения были подвергнуты сравнительному анализу для двух рассматриваемых структур.

Литература

- Handbook of optoelectronic device modeling and simulation: Fundamentals, Materials, Nanostructures, LEDs, and Amplifiers, Vol. 1 (Series in Optics and Optoelectronics) / edited by J. Piprek. — Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017.

- Chuang S.L. Physics of Optoelectronic Devices. — New York: Wiley-Interscience, 1995.

- Guden M., Piprek J. Material parameters of quaternary III–V semiconductors for multilayer mirrors at 1.55 μm wavelength // Model.Simul. Mater. Sci. Eng. 1996. V. 4(4): 349. DOI: 10.1088/0965-0393/4/4/002.

- Adachi S. Physical properties of III-V semiconductor compounds: InP, InAs, GaAs, GaP, InGaAs, and InGaAsP. — New York: Wiley-Interscience, 1992.

- Alphonse G.A. Design of high-power superluminescent diodes with low spectral modulation // Proc. SPIE. 2002. V. 4648. P. 125–138. DOI: 10.1117/12.462649.