Магнитные свойства двойного перовскита Ca2CoNbO6

Хусанзянов Айдар Вахитович

Студент Казанского Федерального Университета, Казань, Россия

E-mail: wery2012@bk.ru

Перовскит – минерал, сложный оксид, имеющий вид ABO3; в случае двойных перовскитов, их структура описывается формулой A'A"B'B" O6, в котором А -- щелочные и редкоземельные металлы, а B – переходные металлы. Позиции B’ и B” могут быть заняты различными металлами, которые могут формировать плоскости и цепочки, что обуславливает необычные  магнитные свойства [1,2].

В данной работе изучались магнитные свойства двойных перовскитах, содержащих в качестве катионов позиции A – ионы кальция (Ca), а в позициях анионов занимают ионы кобальта (Co) и ниобия (Nb). Проведены измерения температурной зависимости магнитной восприимчивости в магнитных полях 100 Э, 1000Э, 10000Э в режимах ZFC и FC, магнитная восприимчивость не зависит от магнитного поля и режима измерений. Анализ зависимости обратной магнитной восприимчивости образца от температуры (Рис.1), по закону Кюри – Вейcа:  χ=CT-θcw. позволил  получить C =3,28 emuK/mol /Oe а температура Кюри – Вейса θcw= -200 K. Экспериментальный эффективный магнитный момент равен, μeff=3kBCNA=83,28=5,122μB. Теоретическая оценка эффективного магнитного момента равна 5,14μB.  для Co3+ cо спином S=2 и g=2.1. Отрицательная температура свидетельствует об антиферромагнитном характере обменных взаимодействий между спинами. Особенности спектров ЭПР обсуждается.

Рисунок 1. Температурная зависимость обратной  магнитной восприимчивости в Ca2CoNbO6 ; сплошная линия – аппроксимация по закону  Кюри – Вейса.

- Magnetic properties of the double perovskite Sr2CoNbO6-δ / D. V. Popov, R. G. Batulin, M. A. Cherosov, I. V. Yatsyk, T. I. Chupakhina, Yu. A. Deeva, R. M. Eremina, T. Maiti //Magnetic Resonance in Solids. – 2024. – V. 25. – №. 3. – С. 23301 (9 pp.).

- Intermediate-spin state of Co ions in magnetic and thermoelectric properties of double perovskite Ba2CoNbO6/ D.V. Popov, R.G. Batulin, M.A. Cherosov, I.V. Yatsyk, T.I. Chupakhina, Yu.A. Deeva, A.S. Makarchenko, D.I. Fazlizhanova, V.A. Shustov, R.M. Eremina, T. Maiti// Journal of Alloys and Compounds 1009 (2024) 176900