Особенности воздействия электронного облучения на магнитные свойства гексаферрита BaFe12O19

Шипкова Елизавета Дмитриевна1, Пунда Александр Юрьевич2, Живулин Владимир Евгеньевич2, Винник Денис Александрови2,3,4, Салахитдинова Майсара Камолидиновна5, Ибрагимова Эльвира Меметовна6

1. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2. Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)

3. Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

4. Санкт-Петербургский государственный университет

5. Института инженерной физики Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова, Самарканд, Узбекситан

6. Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

E-mail: shipkova_liza@mail.ru

Среди новых магнитных материалов особый интерес представляют те, структурные и магнитные свойства которых можно целенаправленно изменять, как в процессе, так и после изготовления, оптимизируя их под конкретную задачу [1]. Одним из новых направлений исследований является изменения магнитных свойств ферритов в результате воздействия радиации.  Важность этого исследования определяется бурным развитием космической промышленности. В околоземное пространство с повышенным уровнем радиации запускается всё больше космических аппаратов, станций и спутников, оснащенных сложными и чувствительными приборами. Обеспечение корректной работы устройств при таких условиях требует детального понимания влияния космической и солнечной радиации на структурные и магнитные свойства материалов.

В работе изучалось влияние дозы электронного облучения на магнитные и структурные свойства образцов гексаферрита BaFe12O19.

Синтез и структурная характеризация образцов проводились в Лаборатории роста кристаллов Южно-Уральского государственного университета. Методом твердофазного синтеза было получено 9 пластин с гексагональной структурой.

Облучение электронами проводилось в Узбекистане на ускорителе при мощности энергии электронов 5 МэВ. Доза и время облучения выбиралась исходя из принципа удвоения, начиная с 2*1014 Р и 32 сек, соответственно.

При помощи РФА анализа до и после облучения образцов было обнаружено возникновение радиационных дефектов.

Измерения магнитных свойств проведены на вибрационном магнитометре VSM серии LakeShore 7400. Из полученных петель гистерезиса были определены основные магнитные параметры - намагниченности насыщения (Ms) и коэрцитивная сила (Hc). Результаты изменения Ms от времени облучения представлены на рисунке 1.  Зависимость намагниченности насыщения с увеличением дозы и времени облучения немонотонна – вначале наблюдается рост, при времени облучения 80 сек зависимость достигает максимума и затем спадает. Зависимость коэрцитивной силы от дозы и времени облучения также носит немонотонный характер.

Рисунок 1. График зависимости намагниченности насыщения (Ms) от времени облучения (time) электронами BaFe12O19.

[1] Vinnik D.A., Sherstyuk D.P., Zhivulin V.E. et al., Impact of the Zn/Ni concentration on crystal structure and magnetic properties of the Co0.3Zn0.7-xNixFe2O4 (0 ≤ x ≤ 0.7) spinel ferrites, J. Magn. Magn. Mater., 2024., V. 605., Art. No. 172344.

Е.Д. Шипкова является стипендиантом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС» (грант # 24-2-2-15-1).