Исследование влияния структуры каменных углей на их способность удерживать и накапливать метан

Коровина Полина Дмитриевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: korovina.pd19@physics.msu.ru

Уголь является сложным многокомпонентным веществом, для которого характерен широкий спектр химического состава и физических свойств, и которое находит широкое применение в промышленности. Несмотря на большое количество исследований, в настоящее время с достаточной убедительностью можно говорить лишь об общих чертах его структурной организации [1]. При высоких значениях газоносности уголь склонен к выбросоопасности, но существующие нормативные способы прогноза выбросоопасности угля в местах его добычи офсновываются на учете косвенных факторов – горного давления, содержащегося в угле газа, физических и механических свойств угля. Поэтому оценка степени влияния большей части факторов возможна только после произошедшего газодинамического явления (ГДЯ). Это связано, в первую очередь, с несовершенством моделей, используемых при построении критериев выбросоопасности, не учитывающих особенностей микроструктуры угля. Очевидна необходимость учитывать причины, заложенные в самой угольной структуре [2].

Таким образом, актуальной задачей физики конденсированного состояния вещества и материаловедения, как её составной части, является изучение структуры угля и влияния внешних условий на его особенности. Учеными были предприняты попытки определенной систематики в описании строения различных углей, однако вопрос о связи структурных особенностей угольного вещества с его физико-механическими свойствами остаётся открытым [3]. Кроме того, стоит вопрос о повышении безопасности его получения. Рентгеновская дифракция является удобным неразрушающим методом исследования основных структурных характеристик углей, а также выявления влияющих на выбросоопасность соединений.

В данной работе методами рентгеновской дифракции и рентгенофлуоресцентной спектроскопии исследуется структура угольных образцов, полученных от ИПКОН РАН, наличие в них железо- и серосодержащих соединений, склонных повышать выбросо-опасность угольных месторождений, анализируется зависимость структурного параметра Kγ  (степени кристалличности) от газоносности:

Kγ=SγSγ+S002,

где Sγ и S002 – интегральные интенсивности характерных для угля дифракционных максимумов.

Измерения проводились в ИНХС РАН на рентгеновском дифрактометре TONGDA TD-3700 и рентгенофлуоресцентном спектрометре Clever A-17. Пример обработанной дифрактограммы приведён на рис.1.

Рис. 1. Обработанная дифрактограмма образца угля.

Предварительно можно говорить об установлении эмпирической зависимости параметра Kγ от величины газоносности, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость величины степени кристалличности угля от его газоносности.

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ им. М.В.Ломоносова.

Литература

- А.Д. Алексеев // Исследование структуры углей методом рентгеновской дифракции / УДК 622.662.539.26.

- А.Д. Алексеев, Е.В. Ульянова, В.А. Васильковский, О.Н. Разумов, С.В. Зимина, А.П. Скоблик// Особенности структуры угля выбросоопасных зон / Горный информационно-аналитический бюллетень, 2010, с.152-163.

- А.Д. Алексеев // Аллотропные формы углерода в природном угле / Физика и техника высоких давлений 2002, том 12, № 3.

- А.Д. Алексеев // Атомная структура природных углей / Физика и техника высоких давлений 2008, том 18, № 3.