Синтез и характеристики нанопорошков Y2O3 и Y2O3-Tm2O3 для получения оптической лазерной керамики

А.С. Алексеева1, В.М. Кяшкин1, П.А. Рябочкина1, Н.Ю. Табачкова2, С.А. Хрущалина1

Студент, 3 курс специалитета

1Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск

2НИТУ МИСиС, Москва

E-mail: aleksandraalekseeva0203@mail.ru

Нанопорошки на основе оксида иттрия (Y2O3) являются исходными прекурсорами при получении оптической лазерной керамики, легированной редкоземельными (РЗ) ионами. В качестве основных требований, выдвигаемых к порошкам прекурсоров, являются однородность форм и размеров частиц, отсутствие жестких агломератов и примесных фаз [1].

Одним из эффективных методов получения нанопорошков с соответствующими размерами и формой является химическое соосаждение. При использовании этого метода синтеза наночастиц особое внимание следует уделять выбору исходных реагентов, поскольку они способны оказывать влияние на параметры нанопорошков.

В настоящей работе представлены результаты исследований характеристик наночастиц Y2O3 и Y2O3-Tm2O3, полученных методом химического соосаждения при использовании в качестве исходных реагентов нитрата и хлорида иттрия. В качестве осадителей применялись аммиак и гидроксид натрия.

Исследование характеристик полученных наночастиц показало, что использование различных комбинаций реактивов оказывает значительное влияние на состав и морфологию частиц. Однофазные и однородные по форме частицы Y2O3 получены при использовании для синтеза нитрата иттрия и аммиака.

В случае использования для синтеза хлорида иттрия при фазовом анализе в нанопорошках Y2O3 обнаружена примесь YOCl, что является негативным фактором при получении из них оптической лазерной керамики.

Также в настоящей работе с использованием в качестве исходных реагентов нитрата иттрия и аммиака методами химического соосаждения и гидротермального синтеза получены нанопорошки Y2O3-Tm2O3, выполнена их характеризация (морфология, фазовый состав) и проведен сравнительный анализ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской федерации (код научной темы FZRS-2025-001) в рамках государственного задания ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».

Литература

1. М.С. Никовa, А.А. Кравцов, И.С. Чикулинa, Ф.Ф. Малявин, В.А. Таралa, Д.С. Вакалов, Д.С. Кулешов, Л.В. Таралa, Е.А. Евтушенко, В.А. Лапин, Влияние сульфата аммония на характеристики нанопорошков и оптической керамики YAG:Yb // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2019. Т. 19. С. 443-450.