Квантовые точки серы, стабилизированные ПАВ, как перспективные фотолюминесцентные материалы

Гайфуллина Э.Т., Зарафутдинова З.Р., Тимуршина К.Р.

Студент, 4 курс бакалавриата

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: erikagaifullina@yandex.ru

Одной из важнейших задач современной химии является поиск новых эффективных методик получения фотолюминесцентных материалов. В этом плане большой интерес представляют квантовые точки (КТ) – «нульмерные» наноматериалы, проявляющие флуоресцентные свойства строго в определенном диапазоне размеров наночастиц. С химической точки зрения КТ представляют собой ядро, состоящее, как правило, из атомов неметалла, покрытое слоем стабилизатора. Среди КТ особое место занимают квантовые точки серы (КТС) благодаря хорошей диспергируемости в воде и высокой фотоэмиссии, сохраняющейся длительное время. Кроме того, усиливающиеся с достижением наноразмеров противогрибковые и антибактериальные свойства серы позволяют использовать КТС в биоимиджинге и тераностике. Таким образом, оптимизация методик синтеза КТС является актуальной задачей.

В абсолютном большинстве работ по синтезу КТС в растворах используют дешевую и доступную элементную серу. Однако, в этом случае синтез КТС занимает достаточное длительное время (до 120 ч) и/или требует более жестких условий (нагревание, микро- или ультразвуковое облучение и т.п.). Менее распространен способ получения КТС из тиосульфата натрия: данная методика позволяет существенно сократить время синтеза (до 6 ч). Помимо источника серы, еще одним важным аспектом при получении КТС является выбор подходящего стабилизатора. Несмотря на то, что в отношении стабилизации наночастиц серы исследовано достаточно большое количество веществ (в том числе и мицеллообразующие ПАВ), в случае КТС в основном используется полиэтиленгликоль (ПЭГ), а возможности ПАВ не изучены. В связи с этим представляло интерес оценить возможности различных по природе мицеллообразующих ПАВ в отношении стабилизации КТС в водных растворах.

В данной работе в качестве стабилизаторов были опробованы: катионный ПАВ — бромид миристилтриметиламмония (МТАВ), анионный — тетрадецилсульфат натрия (TDS), неионный — оксиэтилированный додеканол (Brij35) и цвиттерионный — N-додецил-N,N-диметиламмоний-1-пропансульфонат (DMAPS). КТС получали при нагревании серы в водном растворе стабилизатора в щелочной среде. Серу получали in situ по реакции взаимодействия тиосульфата натрия с щавелевой кислотой. Для создания щелочной среды использовали NaOH. Эффективность различных ПАВ как стабилизаторов была оценена на основе измерения интенсивности фотолюминесценции полученных растворов КТС. Было исследовано также влияние добавок пероксида водорода в качестве агента травления на фотоэмиссию полученных КТС.

Установлено, что все изученные ПАВ, за исключением TDS, могут эффективно стабилизировать КТС в водных растворах. При этом время синтеза занимает 1,5 -2 ч [1], что существенно меньше в сравнении с ПЭГ в качестве стабилизатора (6 ч согласно литературным данным). В случае анионного ПАВ фотоэмиссия существенно ниже, и при охлаждении растворов до комнатной температуры наблюдалось выпадение осадков. Интересно отметить, что только в случае цвиттер-ионного ПАВ добавление пероксида водорода привело к дополнительному усилению фотоэмиссии.

Литература

1. Gaifullina E.T., Shmelev A.G., Gataullina R.М., Zarafutdinova Z.R., Kornev T.A., Nizameeva G.R., Zairov R.R., Ziyatdinova A.B., Amirov R.R. Sulfur quantum dots stabilized by myristyl trimethylammonium bromide // Opt. Mat. 2024. Vol. 157 (P.2), Art. N 116269.