Разработка фотоактивного слоя на основе квази-2d хирального перовскита для детектирования циркулярно-поляризованного излучения

Алейник И.А., Тимкина Ю.А., Мирущенко М.Д. Благодарова Д.К.

Студент, 2 курс магистратуры

Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ivan_aleinik@itmo.ru

Детектирование циркулярно-поляризованного излучения (ЦПИ) является критически важным для идентификации хиральных молекул в биомедицинских и фармацевтических исследованиях. Особый интерес представляет возможность точного распознавания пространственной конфигурации молекул, что имеет принципиальное значение при разработке новых лекарственных препаратов, анализе белковых структур и изучении стереохимических превращений. Разработка детекторов, способных напрямую регистрировать ЦПИ, представляет собой перспективное направление, позволяющее упростить устройство и повысить его чувствительность. В данной работе предложено использование тонких пленок на основе квази-2D хиральных перовскитов, известных своими выдающимися оптическими и электронными свойствами, включая анизотропию и хирально-зависимый отклик [1].

Пленки синтезированы методом центрифугирования (spin-coating) в инертной атмосфере перчаточного бокса с последующим термическим отжигом для кристаллизации. В качестве исходных материалов были использованы метиламмоний иодид (MAI), хиральные соли, такие как R-/S-метиламмоний бромид (R-/S-MBABr), S-метиламмоний иодид (S-MBAI), S-(4-бромфенил)этанамин бромид (S-BPEABr), S-(4-бромфенил)этанамин иодид (S-BPEAI) и иодид свинца (PbI2). Данные вещества смешивались в 450 мкл ДМСО в молярном соотношении 1:2:2. Морфология и электронные характеристики исследованы с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ). Полученные изображения рельефа и фазы поверхности позволяют судить о равномерности и однородности полученной пленки, структура материала соответствует перовскиту, однако рост происходил фрагментарно, что привело к образованию "островков" кристаллитов. Корреляция рельефа с картами поверхностного потенциала показала, что ровные участки соответствуют областям с низким накоплением заряда, тогда как границы между кристаллитами демонстрируют аномалии в распределении заряда, которые могут быть обусловлены локальными искажениями кристаллической решетки. Наиболее выраженные зарядовые эффекты наблюдаются в зонах с мелкозернистой структурой, где присутствует множество разноориентированных кристаллитов.

Хотя в структуре пленки могут наблюдаться разрывы и неоднородности, общее качество пленки, включая параметры упорядоченности и дефектности, в значительной степени соответствует характеристикам, присущим эпитаксиальным плёнкам.

Также полученные структуры были исследованы на наличие свойств кругового дихроизма. Было показано, что наибольшие коэффициенты диссимметрии у перовскитов, синтезированных с S-MBABr и S-MBAI и составляют gabs= 2,3*10-4 и gabs= 1,3*10-4 соответственно. Наименьшие коэффициенты диссимметрии показывают соли, синтезированные с S-BPEABr и S-BPEAI и составляют gabs= 5,3*10-5и gabs=9,4*10-5 соответственно. Эта разница может быть обусловлена разной энергетической структурой молекул.

Авторы выражают благодарность научному руководителю, к.ф.-м.н., Ушаковой Елене Владимировне. Исследование выполнено в рамках гранта НИРМА ФТ МФ Университета ИТМО.

Литература

1. Zhao Y., Yin X., Gu Z., et al. Interlayer Polymerization of 2D Chiral Perovskite Single‐Crystal Films toward High‐Performance Flexible Circularly Polarized Light Detection // Adv. Funct. Mater. 2023. Vol. 33. P. 2306199