Синтез моноионных магнитов на основе ионов диспрозия и тербия в структурах алюминатов, галлатов и титанатов

Хуан Шуци1, Казин П.Е.2, Васильев А.В.2

Студентка, 2 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Факультет Наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: 13622372001@163.com

Для перспективных вычислительных устройств будет необходимо значительное увеличение быстродействия, что может быть достигнуто за счет перехода к спинтронике и квантовым компьютерам. Одним из вариантов реализации памяти с минимальным геометрическим размером ячейки содержащей один бит информации является переход на молекулярный или ионный масштаб объектов. Так в качестве единичного носителя информации может быть использован магнитный ион d- или f-металла.

В нашей научной группе были получены образцы CaLa1-xDyxAlO4 со структурой K2NiF4, характеризующиеся медленной релаксацией намагниченности в нулевом магнитном поле. Соединений с этим типом структуры, структура проста и высокосимметрична, что предоставляет возможность отслеживать закономерности в параметрах магнитных свойств моноионных магнитов [1]. Затем были изучены магнитные свойства SrLaGaO4, которые обладали той же структурой. Далее рассматривались магнитные свойства галлатов замещённых диспрозием, которые также характеризовались медленной магнитной релаксации магнитного момента, однако, образцы содержали около 3% примесей [2]. Радиус иона тербия ближе к радиусу иона лантана, чем у диспрозия, что потенциально может приводить к однофазности. Поэтому было бы интересно изучить влияние замещения тербия на лантан в галлатах (SrLaGaO4). Ион бария имеет больший радиус, чем ион стронция, что должно приводить к увеличению степени замещения лантана на тербий в галлатах. Для этого были синтезированы образцы составов: BaLa1-xDyxGaO4 и BaLa1-xTbxGaO4, где x = 0,05, 0,1, 0,2, 0,3. Ранее было замечено, что образцы галлатов стронция и лантана имели примеси оксида лантана. Чтобы получить более чистую фазу, попробовали параллельное легирование двумя катионами состава Sr1-xCaxLa1-xDyxGaO4 и Sr1-xCaxLa1-xTbxGaO4. С целью расширения спектра матриц пригодных использовали перовскито подобные фазы состава SrLa1-xDyxGa3O7, алюминаты SrLa1-xDyxAlО4 и титанаты NaLa1-xDyxTi2O6, NaLa1-xDyxTiO4. Для синтеза образцов использовали твердофазный метод.

Для изучения фазового состава и кристаллической структуры образцов применяли метод порошковой рентгеновской дифракции. По данным рентгеновской дифракции установлено, что при малом содержании тербия и диспрозия (до 10%) получаются образцы содержащие целевые фазы, содержание примесей, менее 5%. Сравнивая фазовые диаграммы, легированных одним или двумя катионами, последние содержат значительно меньше примесных фаз, что доказывает эффективность двойного легирования.

Для определения магнитных свойств, были проведены магнитные измерения образцов в переменных и в постоянных магнитных полях. Образцы, Sr0.95Ca0.05La0.95Dy0,05GaO4, SrLa0.95Dy0.05Ga3O7, SrLa0.95Dy0.05AlО4, NaLa0,9Dy0.1TiO4 проявляют медленную релаксацию намагниченности при более высоких температурах.

Литература

1. Kazin P.E., Zykin M.A., Dyakonov A.K., Vasiliev A.V., Karpov M.A., Gorbachev E.A., Sleptsova A.E., Jansen M. Dy3+ single ion magnet in the extended inorganic solid Ca(Y,Dy)AlO4 // Chem. Commun. 2022. Vol. 58. P. 12572.

2. Vasiliev A.V., Sharifullin T.Z., Demidova E.D., Kremer R.K., Kazin P.E. Dy-based single ion magnet in the SrLaGaO4 matrix: the enhanced parameters in an expanded crystal lattice // Dalton Trans. 2023. Vol. 52. P. 17747-17751.