Исследование эффективности магнитных сорбентов на основе оксида графена по отношению к катионным красителям

Ибрагимова В.Р.1,2, Иони Ю.В.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН, 
лаборатория химии обменных кластеров, Москва, Россия

E-mail: vika.ibragimova.2002@bk.ru

Антропогенное загрязнение водных ресурсов является актуальной и острой проблемой в настоящее время [1]. Среди основных источников загрязнения выделяют различные промышленные отрасли промышленности: легкая, фармацевтическая, пищевая, которые ежегодно сбрасывают в водоемы тысячи тонн синтетических красителей. Катионные красители широко применяются в производстве, а также способны накапливаться в живых организмах, приводя к возникновению серьезных заболеваний. Несмотря на существующие методы очистки (мембранные технологии, коагуляция, флокуляция), удаление стойких загрязнителей, особенно в низких концентрациях, остается сложной задачей, требующей разработки новых эффективных сорбционных материалов. Одними из ключевых структур для создания сорбентов являются углеродные материалы, сочетающие высокую адсорбционную емкость и возможность модификации поверхности [2]. Однако повторное использование данных веществ ограничено из-за трудности реактивации. Решение данной проблемы возможно за счет поверхностной модификации сорбционных материалов магнитными наночастицами. Введение наночастиц позволит облегчить извлечение сорбентов из очищаемой системы с помощью приложенного магнитного поля [3].

В данной работе были синтезированы и исследованы композиционные материалы на основе оксида графена с различным содержанием наночастиц магнетита (25–50%). Все образцы были охарактеризованы комплексом методов физико-химического анализа (РФА, CHNS-анализ, ИК-, УФ-, КР-спектроскопия, СЭМ, ПЭМ) и апробированы в модельных экспериментах по извлечению метиленового голубого (МГ) из водных растворов.

По результатам сорбционных испытаний, показано, что содержание магнитной фазы влияет на скорость извлечения красителя. Увеличение доли магнетита до 50% способствовало росту эффективности удаления МГ из водного раствора. Полученные результаты могут стать основой для создания коммерчески доступного прототипа материала для водоочистки.

Литература

1. Li P. et al. Sources and consequences of groundwater contamination //Archives of environmental contamination and toxicology. 2021. Vol. 80. P. 1-10.

2. K. P. et al. Environmental applications of carbon-based materials: a review //Environmental chemistry letters. 2021. Vol. 19. P. 557-582.

2. Karimi-Maleh H. et al. The role of magnetite/graphene oxide nano-composite as a high-efficiency adsorbent for removal of phenazopyridine residues from water samples, an experimental/theoretical investigation //Journal of Molecular Liquids. 2020. Vol. 298. 112040.