Топохимические особенности процессов частичного восстановление Nd2-xSrxNiO4

Цай И.1, Малышев С.А.1,2, Шляхтин O.А.2

Студентка, 2 курс магистратуры

1Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, факультет наук о материалах, Шэньчжэнь, Китай

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: 1677495593@qq.com

Развитие современной химической промышленности невозможно без создания гетерогенных катализаторов – материалов, обеспечивающих эффективное протекание важных химических реакций. Как правило, это многокомпонентные металлооксидные композитные материалы, содержащий наночастицы как металлов, так и оксидов.

В настоящее время одним из наиболее перспективных методов синтеза композитных металлооксидных катализаторов является восстановление и разложение композитных оксидов переходных элементов со структурами, подобными перовскиту[1-3]. В литературе отсутствует систематическое исследование прямого процесса восстановления и разложения сложных оксидов и применения этого метода для направленного синтеза многокомпонентных композитных катализаторов.

Данная работа посвящена изучению механизма частичного восстановления твёрдых растворов Nd2-xSrxNiO4 с помощью газообразного водорода. Продукты такого превращения, как ожидается, будут являться активным катализатором гидрирования СО2 с образованием полезных С1 продуктов, например, метана и метанола[1-3].

Для синтеза сложных никелатов Nd2-xSrxNiO4 (х = 0 –1.5) использовали цитратный метод. С помощью термогравиметрического анализа в атмосфере 5 % Н2/Ar были изучены температурные интервалы частичного восстановления никелатов, а также содержание кислорода в исходных соединениях. Установлено, что при увеличении х значение содержание кислорода неравномерно, что может говорить о наличии нескольких механизмов компенсации заряда при гетеровалентном замещении неодима на стронций.

В результате частичного восстановления Nd2-xSrxNiO4 (х = 0 –1.5) образуются сложные оксиды с дефектной перовскитоподобной структурой (Cmce для x = 0, 0.1 и Immm для х ≥ 0.3), которая характеризуется заметным количеством кислородных вакансий. Катионная стехиометрия промежуточных оксидов отличается от исходных никелатов.

Методом растровой электронной микроскопии показано, что помимо дефектных перовскитоподобных фаз, при частичном восстановлении Nd2-xSrxNiO4 также наблюдается образование наночастиц металлического никеля. Данный процесс, по-видимому, сопровождает топохимическое превращение исходных никелатов в дефектные и связан с активацией твердофазной диффузии при деинтеркаляции кислорода.

Литература

1. Malyshev, S. A., Shlyakhtin, O. A., Mazo, G. N., Garshev, A. V., Mironov, A. V., Loktev, A. S., Dedov, A. G. Comparative analysis of NdCaCoO4 phase formation from cryogel and from solid state precursors // J. Sol-Gel Sci. Technol. 2017, 81, 372−377.

2. Shlyakhtin, O.A.; Malyshev, S.A.; Loktev, A.S.; Mazo, G.N.; Garshev, A.V.; Chumakov, R.G.; Dedov, A.G. Synthesis and decomposition of Nd2−yCayCo1−xNixO4: The effect of resynthesis on the catalytic performance of decomposition products in the partial oxidation of methane // ACS Appl. Energy Mater. 2021, 4, 7661–7673.

3. Shlyakhtin, O.A.; Timofeev, G.M.; Malyshev, S.A.; Loktev, A.S.; Mazo, G.N.; Shatalova, T.; Arkhipova, V.; Roslyakov, I.V.; Dedov, A.G. Nd2−xSrxNiO4 Solid Solutions: Synthesis, Structure and Enhanced Catalytic Properties of Their Reduction Products in the Dry Reforming of Methane // Catalysts. 2023, 13, 966.