Термоэлектрические свойства сплавов на основе системы Me-Al-Mn(Me = Fe, Cu, Si), полученных методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза

Сивакова А.О., Карпов А.В., Сычев А.Е.

Аспирант, 2 год обучения

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения
им. А.Г. Мержанова Российской академии наук (ИСМАН), Черноголовка, Россия

E-mail: sivakovaalina@yandex.ru

Данная работа посвящена получению тройных сплавов на основе системы Me-Mn-Al (Me = Fe, Cu, Al) методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [1] и исследованию их термоэлектрических свойств, таких как электросопротивление и коэффициент Зеебека в широком диапазоне температур. Впервые методом СВС синтезированы тройные сплавы данной системы с различным соотношением элементов.

Рис. 1 Результаты термоэлектрических измерений коэффициента Зеебека для синтезированных сплавов на основе системы Me-Mn-Al (Me = Fe, Cu, Al)

Синтезированные сплавы имеют в своем составе тройные фазы: -Al9Mn3Si c тригональной кристаллической решеткой, фазу Гейслера (L21) Cu2MnAl c кубической кристаллической решеткой и тройную фазу Al12,144Fe4,59Mn1,296 c триклинной кристаллической решеткой и незначительное количество двойных фаз. Значение коэффициента Зеебека было получено с помощью лабораторной установки для измерения коэффициента Зеебека термоэлектрических материалов в диапазоне температур 300–800 К [2]. Исследования термоэлектрических свойств сплавов (Рис. 1) на основе тройных фаз показали, что максимальное значение коэффициента Зеебека равное 15,47 мкВ/К достигается для сплава Al12,144Fe4,59Mn1,296 при температуре 657 К. Установлено, что составы с повышенным содержанием железа имеют максимальные значения термоэлектрических характеристик и в основном дырочный тип проводимости. Также наибольшие значения электросопротивления достигаются для тройных сплавов на основе железа при температуре 900 К.

Литература

1. Рогачев А. С., Мукасьян А. С. Горение для синтеза материалов: введение в структурную макрокинетику. - М.: Физматлит, 2012

2. Karpov A.V., Sytschev A.E., Sivakova A.O. Device for measurement the seebeck coefficient of thermoelectric materials in the temperature range 300–800 K. Meas Tech 66, Pages 628-635 (2023). https://doi.org/10.1007/s11018-023-02275-w