Получение антибактериальных серебряных покрытий в реакциях горения нитрат-органических прекурсоров

Пермякова А.Е.1, Жуланова Т.Ю.1, Ермошин А.А. 1, Викулова Е.С.2, Кузнецов Д.К.1, Тонкушина М.О.1, Остроушко А.А.1

Аспирант, 2 год обучения

1 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

2Институт неорганической химии им. А.В.Николаева Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия

E-mail: nastia2605permiakova@yandex.ru

Наночастицы серебра и серебросодержащие покрытия используются в биологических и биомедицинских технологиях. Одной из наиболее важных областей применения серебряных покрытий является имплантация. В случае с металлическими системами при их внедрении могут наблюдаться воспаление и инфицирование прилегающих тканей, поэтому множество исследований направлено на разработку имплантов с поверхностями, обладающими антиинфекционными и антибактериальными свойствами. На целевые антибактериальные свойства наночастиц серебра и их взаимодействие с живыми средами оказывают влияние такие факторы, как их размеры, морфология, скорость и динамика выделения серебра в среды организма. Ранее была показана возможность получения серебряных частиц и серебросодержащих композитов в реакциях горения нитрат-органических прекурсоров (Solution Combustion Synthesis – SCS). В настоящей работе проведено изучение возможности получения серебряных покрытий на металлических носителях данным методом, проанализировано влияние условий синтеза и способа нанесения покрытия на морфологию, размеры частиц, равномерность их распределения по поверхности носителя, динамику выделения серебра и антибактериальные свойства.

Покрытия, содержащие наноразмерные частицы серебра, были получены с использованием водного раствора нитрата серебра и водного раствора органического компонента (поливинилового спирта или поливинилпирролидона). В качестве образцов носителей покрытий были использованы подложки из медицинского сплава (ВТ6, 5×10 мм, толщина 2 мм, Baoji Chenyuan Metal Materials Co., Ltd., Баоджи, Китай) и подложки из титановой фольги (ТА1, 10×10 мм, толщина 2 мм, Китай). Покрытия наносили различными способами (помещение подложки в реакционную среду, спрей-пиролиз, синтез после предварительного получения полимерной пленки и др.), варьируя температуру нагрева реактора. Морфологию и размеры частиц определяли методом сканирующей электронной микроскопии, наличие углерода и форм, в которых он присутствует в образцах, фиксировали с помощью энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния, поверхностные концентрации серебра определяли атомно-эмиссионным спектральным методом, антибактериальную активность определяли по росту бактериальных тест-культур.

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что полученные покрытия обладают требуемыми для указанных целевых применений поверхностными концентрациями серебра (до 100 мкг/см2). Морфология и размеры частиц варьируются в широких пределах в зависимости от используемого органического компонента, способа нанесения и температуры синтеза, образцы обладают приемлемой антибактериальной активностью, наличие различных по размеру (от нескольких нм до нескольких мкм) частиц серебра способно обеспечивать пролонгированное антибактериальное действие.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (проект № 123031300049-8).