Получение бифазной биокерамики на основе фосфатов кальция с соотношением 
0,5 ≤ Са/Р ≤ 1,5

Забежайлова Е.А.1, Голубчиков Д.О.1,2, Путляев В.И.1,2

Студент, 1 курс бакалавриата

1Факультет наук о материалах, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Химический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: lizazab3@mail.ru

Дефекты костной ткани, которые могут являться последствиями переломов или онкологических заболеваний, являются актуальной проблемой современной ортопедии. Многие из дефектов требуют введения имплантата в организм человека, при этом, повреждения различных типов кости требуют разработки специфичной архитектуры скаффолда, а также определенных механических свойств имплантата. Существует устойчивый интерес к созданию материала для эффективного замещения поврежденных участков кости, который не только сможет выдерживать определенные механические нагрузки, но и, со временем, полностью замещаться на нативную ткань. В связи с этим, широко изучаются различные фосфаты кальция (ФК). Процесс костного ремоделирования является непрерывным и циклическим, поэтому эффективность биорезорбции имплантируемого материала определяется его растворимостью. Растворимость ФК коррелирует с соотношением Са/Р, в частности, трикальцийфосфат, пирофосфат кальция и полифосфат кальция (полиФК) имеют более высокую растворимость в сравнении с гидроксиапатитом. Разработка композитных материалов может обеспечить возможность регулирования растворимости путем варьирования содержания компонентов, а также получить более плотную керамику за счет введения легкоплавких компонентов, таких как полиФК.

Целью данной работы стало получение биорезорбируемой композитной керамики на основе фосфатов кальция с соотношением Са/Р в диапазоне 0,5 – 1,5. В ходе работы были синтезированы порошки аморфного фосфата кальция (АФК), стабилизированного цитрат-ионами, для сохранения заданного соотношения Са/Р и предотвращения осаждения гидроксиапатита [1], а также порошок полифосфата кальция из двух различных прекурсоров. Были получены и охарактеризованы образцы бифазной керамики в системе Ca3(PO4)2-Ca(PO3)2 в диапазоне соотношений Са/Р от 0,5 до 1,5.

Фазовый состав полученных порошков был установлен методами рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии. Микроморфология полученных образцов была охарактеризована методом растровой электронной микроскопии. Были определены зависимости механических параметров керамических образцов от состава. Также была исследована скорость резорбции биокерамики в среде, моделирующей естественные условия костного ремоделирования, обусловленные действием остеокластов.

Литература

1. Zuev, D.M., Golubchikov, D.O., Evdokimov, P.V. et al. Synthesis of Amorphous Calcium Phosphate Powders for Production of Bioceramics and Composites by 3D Printing. Russ. J. Inorg. Chem. 67, 940–951 (2022)