Металлическая инфильтрация улучшенного катода с использованием наночастиц для высокотемпературного парового электролиза

Чжэн Цяньи, Ли Минмин

Студент, 1 курса магистратуры

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, факультет на материалах, Шэньчжэнь, Китай

E-mail: 2130251778@qq.com

Высокотемпературный паровой электролизер использует проводимость кислородных ионов в электролите при высокой температуре для разложения водяного пара на водород и кислород с помощью электрического тока.[1]

В материале электролита стабилизированный оксидом иттрием оксид циркония (YSZ) стал предпочтительным выбором для твердооксидных топливных элементов (SOFC) и высокотемпературных электролизеров благодаря своим выдающимся характеристикам.[2] YSZ обладает высокой ионной проводимостью и химической стабильностью, что позволяет эффективно передавать кислородные ионы и препятствовать прохождению электронов, обеспечивая эффективное преобразование энергии.[3]

Выбор анодных материалов имеет решающее значение для производительности электролизера. Металлические оксиды с перовскитной структурой, такие как хроматы LSCM и лантано-стронциевые кобальтоферриты LaSrCoFeO3 (LSCF), привлекают широкое внимание благодаря своим отличным проводниковым свойствам и химической стабильности. В последние годы окислы стронция, железа и молибдена с двойной перовскитной структурой стали объектом интенсивных исследований и продемонстрировали хорошую окислительно-восстановительную стабильность и активность электродов в практическом применении. Для дальнейшего улучшения свойств анода был применен метод импрегнации, при котором раствор драгоценных металлов пропитывает анодный материал, что является эффективным решением для улучшения его проводимости и электрохимической активности.

В это исследования мы использовали электролит YSZ и анодный материал SrxFe1-xMoO (SFM), применяя метод импрегнации с тремя драгоценными металлами платиной (Pt), рубидием (Ru) и родием (Rh). Использование этих металлов с выдающимися катализаторными свойствами эффективно способствует ускорению электродных реакций и улучшению общей производительности электролизера, обеспечивая эффективное проведение высокотемпературного парового электролиза.

Таким образом, твердооксидный электролизер на основе YSZ в качестве электролита, в сочетании с анодными материалами с перовскитной структурой и методом импрегнации, представляет собой эффективный и простой новый подход для высокотемпературного электролиза воды с целью производства водорода.

Литература

- Utgikar V, Thiesen T. Life cycle assessment of high temperature electrolysis for hydrogen production via nuclear energy [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 31(7): 939—944．

- Hino R., Haga K., Aita H. R&D on hydrogen production by high-temperature electrolysis of steam [J]. Nuclear Engineering and Design, 2004, 233(s l-3): 363-375．

- Kim S.W., Kim H., Yoon K.J., Lee J.H., Kim B.K., Choi W., Lee J.H., Hong J. Reactions and mass transport in high temperature co-electrolysis of steam/CO2 mixtures for syngas production [J]. Journal of Power Sources, 2015, 280(15): 630-639．