Оптические свойства гибридных бромоманганатов

влияние параметров синтеза и легирования

Лю Ханьчу

Студент 1 курса магистратуры факультета наук о материалах

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне

E-mail: 1604248270@qq.com

Гибридные органо-неорганические материалы привлекают значительное внимание благодаря их уникальным оптическим и сцинтилляционным свойствам, перспективным для применения в медицинской радиографии, системах безопасности и радиационном контроле​​. Современные исследования показали, что гибридные бромоманганаты с органическими катионами могут обладать высокой эффективностью фото- и ретгенолюминесценции [1,2,3]​​. Тем не менее, оптимизация их состава и условий синтеза для достижения наилучших характеристик остаётся открытой задачей.

Целью работы является синтез и исследование оптических свойств гибридных бромоманганатов с катионами тетраметиламмония (TMA) и тетрабутиламмония (TBA), а также их легирование катионами металлов (Zn²⁺, Pb²⁺, Cd²⁺). Основными задачами работы являлись: (1) разработка методов синтеза гибридных бромоманганатов (TMA)₂MnBr₄ и (TBA)₂MnBr₄ из растворов и расплавов; (2) исследование возможности легирования и его влияние на фотолюминесценцию (ФЛ); (3) создание композитных материалов (люминофор + полимер) и изучение их устойчивости и ФЛ свойств.

Синтез бромоманганатов проводился тремя методами: механохимически, кристаллизацией из расплава, осаждением из раствора с добавлением антисольвента. Для легирования применялись соли свинца и цинка. Полученные материалы были проанализированы с помощью рентгенофазового анализа (РФА), люминесцентной спектроскопии и спектроскопии поглощения.

Композитные материалы создавались с использованием полимеров PTFE, PVDF и EVA. Первый метод включал механическую гомогенизацию и горячее прессование. Для PVDF и EVA использовалось растворение в органических растворителях с последующим упариванием и формовкой.

- Легирование цинком (TMA)₂MnBr₄ и (TBA)₂MnBr₄ привело к снижению интенсивности ФЛ, а введение Pb²⁺ — к её сдвигу максимума ФЛ в синюю область.

- Композитные материалы на основе PTFE и EVA продемонстрировали сохранение оптических свойств исходных люминофоров и механическую устойчивость.

- Температурные исследования показали, что высокая температура (>150°C) ухудшает люминесценцию, но свойства восстанавливаются при охлаждении.

Исследование показало, что гибридные бромоманганаты обладают высоким потенциалом для использования в качестве светоизлучающих материалов. Легирование и создание композитов позволяет регулировать их свойства, что открывает перспективы для применения в различных областях.

Литература

- Fateev, S.A., Kuznetsov, K.M. Optical and scintillation properties of hybrid manganese (ii) bromides with formamidinium and acetamidinium cations // Dalton Transactions, 2024.

- Artem'ev, A.V., Davydova, M.P., Rakhmanova, M.I., et al. A family of Mn (II) complexes exhibiting strong photo-and triboluminescence as well as polymorphic luminescence // Inorganic Chemistry Frontiers, 2021.