Синтез эффективных катализаторов гидрирования CO2 
на основе измельченного La2NiO4

Ян Чжиси

Студент, 1 курс магистратуры

университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне,

Факультет наук о материалах, Шэньчжэнь, Китай

E-mail: 766036223@qq.com

La2NiO4 является важным оксидом с перовскитоподобной структурой K2NiF4, обладающим потенциальным применением в области катализа, энергетики и других областях [1]. Удельная поверхность катализатора определяет его эффективность. Измельчение в шаровой мельнице может оказаться эффективным методом влияния на удельную поверхность и морфологию образца.

Целью данной работы являлось синтез La2NiO4 и определение влияния помола на каталитические свойства композитов на основе La2NiO4. Никелат лантана был получен цитратным методом с применением лимонной кислоты и пропиленгликоля, которые добавлялись в 3-кратном избытке. Температура отжига составляла 1100оС в течение 6 ч. Синтезированный La2NiO4 измельчался в шаровой мельнице в гексане в течение 3 ч с паузами по 30 минут для предотвращения перегрева образца. Скорость вращения была 300 об/мин. Шары диаметром 5 мм и стаканы были из ZrO2.

Результаты порошковой рентгеновской дифракции и рентгенофлуоресцентный спектроскопии показали, что во время измельчения не произошло изменение фазового состава и загрязнение образца примесями ZrO2. Образцы катализаторов, полученные путем восстановления La2NiO4 до и после помола в среде водорода при температуре 650оС и 550оС соответственно, были протестированы в реакции гидрирования СО2 при давлении 1 атм и в диапазоне температур от 250 до 370℃. Сравнение каталитических свойств для катализаторов на рисунке 1. Температуры начала полного восстановления La2NiO4 до и после помола были предварительно определены с помощью термогравиметрического анализа.

Рис. 1. Каталитическая активность (а) и зависимость селективности образования СН4 в реакции гидрирования СО2 от температуры (б) для катализаторов на основе 
La2NiO4 (init) и измельченного La2NiO4 (mill).

Результаты показали, что вследствие помола La2NiO4 активность катализатора Ni/La2O3 возросла с 73 до 105 моль CO2/(кг·ч) при температуре 370℃. Селективность образования СН4 при низких температурах, например, 250℃, больше на 27% для катализатора на основе измельченного La2NiO4. Таким образом, с помощью помола можно повысить эффективность катализаторов гидрирования СО2.

Литература

1. Tarutin A. P. et al. Recent advances in layered Ln2NiO4+δ nickelates: Fundamentals and prospects of their applications in protonic ceramic fuel and electrolysis cells //Journal of Materials Chemistry A. – 2021. – Т. 9. – №. 1. – С. 154-195.