Синтез смешанных галогенидных фаз свинца и марганца 
с органическими катионами

Ван Хуаньчжоу1

1 Студент 4 курса бакалавриата,
Факультет наук о материалах, Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне

E-mail: laniakeawang@gmail.com

Гибридные люминесцентные материалы привлекли значительное внимание в области материаловедения благодаря их структурному разнообразию, выдающимся оптическим свойствам и широкому спектру потенциальных применений. Особый интерес представляют гибридные галогениды марганца, обладающие интенсивной люминесценцией с высоким квантовым выходом.

В данной работе была мы исследовали возможность получения смешанных смешанных галогенидных соединений свинца и марганца с органическими катионами с целью объединения преимуществ гибридных материалов на основе свинца и марганца для возможного использования в качестве сцинтилляторов. В ходе работы были получены две новые кристаллических фазы: Aca3PbBr5 и MnPb2I6·6DMF. Синтез был осуществлён методом диффузии паров дихлорметана в раствор прекурсоров в диметилформамиде (DMF). Для полученных соединений была установлена кристаллическая структура, оптические и термические свойства были исследованы с помощью рентгеновской спектроскопии диффузного отражения, люминесцентной спектроскопии и термогравиметрического анализа.

Установлено, что соединение Aca3PbBr5 имеет ширину запрещённой зоны 3,26 эВ и фотолюминесценцию (PLmax = 524 нм) при УФ-возбуждении 360 нм. Соединение MnPb2I6·6DMF обладает уникальным структурным мотивом и шириной запрещённой зоны 2,80 эВ. Анализ термической стабильности показал температуры разложения 250°C и 120°C для Aca3PbBr5 и MnPb2I6·6DMF соответственно. Полученные результаты предоставляют ценные сведения для разработки новых гибридных люминесцентных материалов, сочетающих свинец и марганец для увеличения их люминесценции и стабильности.

Литература

[1] Fateev SA, Kozhevnikova VY, Kuznetsov KM, Belikova DE, Khrustalev VN, Goodilin EA, et al. Optical and scintillation properties of hybrid manganese(II) bromides with 
formamidinium and acetamidinium cations. Dalton Transactions 2024;53,2722–2730. https://doi.org/10.1039/D3DT03452F.