Люминесцентные аэрогели и гидрогели слоитого гидроксида европия с целлюлозой для доставки лекарств

Цзян Ханья

Студентка 1 курса магистратуры факультета наук о материалах

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Китай

E-mail：jnjhy415@163.com

Редкоземельные элементы (РЗЭ) широко используются в биомедицине благодаря своим уникальным флуоресцентным, магнитным и каталитическим свойствам. Показано, что слоистые гидроксиды РЗЭ, интеркалированные ибупрофеном, напроксеном и другими биологически активными веществами, могут быть использованы для доставки лекарств и визуализации [1]. Для многих аналитических, биологических и медицинских применений требуется создание объемных композитных материалов. Аэрогели и гидрогели на основе биополимеров и биосовместимых синтетических полимеров используются для создания ранозаживляющих покрытий, материалов для тканевой инженерии, адсорбирующих тест-систем и других применений [2]. Комбинация слоистых гидроксидов РЗЭ с полимерными материалами позволяет получить новые функциональные материалы.

В данном исследовании были синтезированы композитные гидрогели и аэрогели на основе ТЕМПО-окисленной целлюлозы, ПВС и слоистого гидроксида европия с ибупрофеном. Кинетика высвобождения ибупрофена из полученных материалов в фосфатно-солевом буферном расворе с рН 7.4 была измерена методом УФ-вид. спектроскопии с использованием полосы поглощения ибупрофена. Высвобождение около 70% ибупрофена из порошка слоистого гидроксида европия происходит с практически неизменной скоростью в течение 6-8 часов, полное высвобождение происходит за 24 часа. Из композитного гидрогеля и композитного аэрогеля полное высвобождение ибупрофена завершается через 2 часа.

Приготовленные композитные материалы со слоистым гидроксидом европия обладают красной люминесценцией в УФ-свете. Причем, соотношение интенсивностей полос люминесценции, которые соответсвуют переходам 5D0→7F2 и 5D0→7F1, меняется в зависимости от интеркаляции различных анионов в слоистый гидроксид. Таким образом, изменения люминесценции композитных гелей и аэрогелей позволяет контролировать скорость высвобождения ибупрофена.

Эти свойства позволяют использовать полученные композитные гидрогели и аэрогели в качестве потенциальных материалов для быстрой доставки лекарств, для контроля содержания ибупрофена методом люминесцентной спектроскопии, а также в качестве адсорбентов и гигроскопичных материалов для медицинских приложений и тест-систем.

Литература

[1] F. Chen, P. Huang, Y. J. Zhu, J. Wu, C. L. Zhang, and D. X. Cui, “The photoluminescence, drug delivery and imaging properties of multifunctional Eu 3+/Gd 3+ dual-doped hydroxyapatite nanorods,” Biomaterials, vol. 32, no. 34, pp. 9031–9039, Dec. 2011, doi: 10.1016/j.biomaterials.2011.08.032.

[2] D. K. Patel, E. Jung, S. Priya, S. Y. Won, and S. S. Han, “Recent advances in biopolymer-based hydrogels and their potential biomedical applications,” Carbohydrate Polymers, vol. 323. Elsevier Ltd, Jan. 01, 2024. doi: 10.1016/j.carbpol.2023.121408.