Исследование влияния размера органического катиона на свойства иодидных гибридных перовскитов.

Ду Ханьбо， Баланов М.И.

Студент, 1 курс магистрант

Университет МГУ-ППИ, факультет на материалах, Шэньчжэнь, Китай

E-mail: 307349158@qq.com

Нами было проведено исследование влияния размера органического катиона на структурные, электронные и оптические свойства иодидных гибридных перовскитов на основе свинца, где в качестве катиона использовался линейный алкандиамин с последовательно возрастающим количеством СН2-групп в углеводородной цепи от 4 до 10.

Рассматривая структурные свойства, нужно отметить, что все образцы за исключением тех, которые содержат 5 и 7 СН2-групп в органическом катионе, являются слоистыми 2D гибридными перовскитами, где сеть неорганических октаэдров [PbI6], соединенными общими вершинами, образуют плоскости. Образец, содержащий 7 СН2-групп, представляет нульмерный кристалл, где три октаэдра [PbI6] соединены общими гранями, образуя при этом изолированный тример. Образец, содержащий 5 СН2-групп, представляет одномерный кристалл, где присутствуют два типа соединения октаэдров [PbI6]: три октаэдра соединены общими гранями, образуя при этом тримеры, которые соединены между собой общими ребрами в бесконечную ленту.

Исследование спектров поглощения и расчет ширины запрещенной зоны показали, что для 2D образцов край собственного поглощения находится в области 530 нм (Eg = 2,3-2,4 эВ), для 1D образца край собственного поглощения сдвинут в область 470 нм (Eg = 2,7 эВ), а для 0D образца край сдвинут еще сильнее в область 440 нм (Eg = 2,9 эВ). В отличие от трехмерных иодидных гибридных перовскитов наблюдаемое положение края собственного поглощения смещенно в более энергетическую область спектра. Такое смещение характерно для низкоразмерных гибридных перовскитов и является проявлением кванто-размерного эффекта, который усиливается для 1D и 0D образцов.

Было показано, что исследуемые образцы не проявляют люминесценцию при комнатной температуре. При температуре жидкого азота люминесцировали все образцы за исключением тех, которые содержат 5 и 7 СН2-групп в органическом катионе. На спектрах эмиссии присутствуют узкополосная люминесценция и широкополосная люминесценция. При этом наблюдается зависимость соотношения интенсивностей узкополосной люминесценции и широкополосной люминесценции от размера органического катиона, но при этом нам не удалось выявить какой-то систематической зависимости при увеличении количества СН2-групп в органическом катионе.