Новые координационные соединения d- и p-металлов: дизайн, магнитные и оптические свойства

Дешиев М-Э.

Студент 2-го курса направления подготовки 04.04.01 Химия, профиль «Неорганическая химия» биолого-химического факультета ФГБОУ «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», Грозный, Россия

E-mail: emi009571@mail.ru

Мутузова М.Х.

Канд.хим.наук, доцент  кафедры «Химия» биолого-химического факультета ФГБОУ «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», Грозный, Россия

E-mail: mh.mikam@mail.ru

Введение

Химия координационных соединений переходит от описания отдельных комплексов к дизайну материалов с заданными свойствами [1]. Особый интерес вызывают соединения с необычным координационным окружением центрального атома, приводящим к аномальным магнитным или оптическим характеристикам [2]. Для тяжелых p-элементов (Pb) важную роль играют тетрельные связи, ранее недооцененные в кристаллохимии [3]. Цель работы – обобщение подходов к синтезу координационных соединений с нетривиальной геометрией и установление взаимосвязей «строение-свойство».

Материалы и методы

Синтез псевдоклатратного комплекса Co(II) осуществлен методом темплатной конденсации в присутствии ионов Co(II) как матрицы [4]. Комплексы Pb(II) получали взаимодействием солей свинца с лигандами, способными к образованию тетрельных связей [3]. Строение устанавливали методом РСА, MALDI-TOF, УФ- и ЯМР-спектроскопией. Магнитные свойства изучены на SQUID-магнитометре с ab initio расчетами [4]. Оптические свойства исследованы методом спектрофлуориметрии [3].

Результаты и обсуждение

1. Комплексы кобальта(II)

Получен комплекс Co(II) с тригонально-призматической геометрией, где лигандное окружение образует «клетку» с пиридилиденовыми группами [4]. Наличие свободного донорного атома азота делает комплекс перспективным парамагнитным 3D-лигандом для гетерометаллических систем и ЯМР-зондом для МРТ. Магнетохимические исследования выявили сильную одноосную магнитную анизотропию: комплекс проявляет свойства моноионного магнита даже в отсутствие внешнего поля. Специфическая координация сохраняет сильный непотушенный спин-орбитальный момент, что отличает соединение от классических комплексов [2]. Квантово-химические расчеты подтвердили ключевую роль тригонально-призматического окружения [4].

2. Комплексы свинца(II)

Установлено, что стабилизация кристаллических структур комплексов Pb(II) определяется кооперативным сочетанием координационных связей и тетрельных взаимодействий, образующихся за счет неподеленной электронной пары и свободных орбиталей атома свинца [3]. Варьирование лигандов позволяет направленно влиять на структуру. Ряд соединений проявляет интенсивную люминесценцию, перспективную для оптоэлектроники и сенсорных систем [3]. Тетрельные связи показали себя эффективным инструментом кристаллоинженерии, сравнимым по значимости с водородными связями [1, 3].

Заключение

Разработаны подходы к синтезу новых координационных соединений Co(II) и Pb(II). Впервые охарактеризованы магнитные свойства псевдоклатратного комплекса Co(II) как моноионного магнита [4]. Для соединений Pb(II) установлена ключевая роль тетрельных связей и выявлена взаимосвязь структуры с люминесценцией [3]. Результаты создают основу для дизайна молекулярных магнитов, контрастных агентов для МРТ и оптических сенсоров.

Список литературы

- Киселев Ю.М. Химия координационных соединений. – М.: Юрайт, 2025. – 747 с.

- Рыбальченко И.В. и др. Комплексные соединения. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2021.

- Сафин Д. и др. // Inorganic Chemistry Communications. – 2025. – DOI: 10.1016/j.inoche.2025.

- Коллектив авторов (ИНЭОС РАН, ИОНХ РАН) // Dalton Transactions. – 2025. – Vol. 54.