Исследования модели тигля из диатомита для зонной кристаллизации расплава свинца.

Синячкин Владислав Александрович

Студент

Голованов Виктор Николаевич

Научный руководитель, профессор, д.ф.-м.н.

Инженерно–физический факультет высоких технологий

Ключевые слова: свинец, диатомит, тигель, плавка, зонная очистка, гравиметрический метод.

Свинец массово используется в химической, атомной промышленности. До 80% мирового потребления приходится на сектор производства электрических батарей [1-3]. Утилизация лома аккумуляторов является процессом весьма непростым, хотя и более выгодным, нежели первичное получение материала. Сложность переработки лома свинца объясняется его химическим и структурным составом табл. 1.

Таблица 1

Химический состав вторичного свинцового сырья, % масс.

| Компоненты | Аккумуляторный лом (неразделанный) |  | Изгарь | Шламы | Пасты | Шлаки, штейны | Тигровые земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 56 | 64 -75 | 65 - 92 | 50 -60 | 30 - 75 | 31 - 35 | 1,0 -10 |
| Sb | 3,0 | 3,0 - 5,5 | 0,5 - 10 | 0,5- 1,2 | 0,1 - 0,5 | 0,5 -2,5 | 0,1 - 0,5 |
| Sn | — | 0,1 | 0,1 - 1,0 | 0,5 - 2,5 | 0,1 - 0,8 | 0,2 - 0,6 | — |
| FeO | 0,8 | 0,8 -1,0 | 2,0 - 4,0 | 2,0 - 4,0 | 3,0 - 4,0 | 4,0 - 12 | 13 - 18 |
| CaO | 0,3 | 0,5 - 1,5 | 2,0 - 10 | 1,0 - 2,0 | 4,0 - 6,0 | 3,0 - 6,0 | 1,0 -3,0 |
| SiO 2 | 2,3 | 2,8 - 4,0 | 5,0 -16 | 3,0 - 6,0 | 6,0 -12 | 0, 1-1 | 14 - 18 |
| Al 2 O3 | 1,1 | 1,2 -1,6 | 2,0 - 6,0 | 2,0 - 4,0 | 2,0 - 4,0 | 3,0 -5,0 | 6,0 - 8,0 |
| S | 4,0 | 5,5 - 8,0 | — | — | — | 1,0 - 15 | — |
| C | 1,8 | 1,5 -2,2 | 0,5 - 1,0 | 12,0 - 16 | 0,5 - 2,0 | 1,0 - 2,0 | — |

Целью данной работы является проведение исследования и анализа применения варианта зонной очистки, основанный на принципе диффузионного разделения компонентов в зоне плавления для очистки легкоплавких металлов, содержащих высокий уровень загрязнений [4]. В рамках работы рассмотрена эффективность использования тиглей из природного диатомита на стадии разливки свинца из плавильных печей, оптимальные условия его применения, а также его перспективы в промышленном масштабе. Для исследований использовался спеченный компактный диатомит Инзенского месторождения Ульяновской области [5]. В работе использовался свинец, извлеченный из автомобильных аккумуляторов, отработавших около 5 лет. Наблюдается эффективное снижение содержания примесей в свинце в процессе кристаллизации расплава по длине слитка в сторону оттока тепла. Показаны минимальные физико-химическое и механическое взаимодействия диатомита с расплавом свинца при его кристаллизации.

В результате исследований получено:

- Разработана и испытана модель конструкции зонной плавки с использованием кристаллизатора из диатомита для получения чистых легкоплавких металлов. Установлено, что метод зонной перекристаллизации с применением диатомитового тигля позволяет получать свинец высокой чистоты.

- На примере получения очищенного свинца чистотой 99,9 % показано, что эффективность очистки достигается в результате кристаллизации расплавленного свинца в тигле из диатомита и степень очистки повышается с использованием многоканального тигля с диатомитом.

- Полученные результаты показывают принципиальную возможность использования разработанного метода для получения высокочистого свинца в промышленном масштабе.

Список литературы.

1.  Бредихин В.Н. Переработка лома свинцовых аккумуляторов. Источник: https://metall.alleasing.ru/tekhnologiya-pererabotki-svintsa-loma, дата обращения: 04.12.2025г.

2.  Адамов Е.О., Забудько Л.М., Мочалов Ю.С., Рачков В.И., Хомяков Ю.С., Крюков Ф.Н., Скупов М.В. Разработка твэла с нитридным уран-плутониевым топливом с жидкометаллическим подслоем // Атомная энергия. 2019. Т.127, вып.5.с 255-262.

3.. Ашуйко В. А, Малашонок И. Е., Протасов С. К., Некоторые проблемы плавки аккумуляторного кека во вращающейся печи. Химия и технология неорганических веществ. Труды БГТУ, № 3,  2011г., стр 30-33.

4.  Даулетбаков Т.С.   Досмухамедов Н.К.   Меркулова В.П.  Жолдасбай Е.Е.   Нурлан Г.Б.    Способ и устройство зонной плавки для получения сверхчистых металлов. Современные наукоемкие технологии. 2015. № 7 С. 26-29

5.  Чурбанов А.В., Перегоедова Н.И., Дежаткина С.В., История и перспективы развития диатомитового производства на примере ООО «Уральская диатомитовая компания». ДИАТОМИТ-21 ВЕК. ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ Материалы IV международной научно - практической конференции. 18 октября 2024 г., г. Камышлов, стр 4-15.