РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИРОДНОГО МИНЕРАЛА -ГАЛЛУАЗИТА

Ю.В. Кычкина¹, Ю.В. Капитонова², П.Н. Тарасова³, А.А. Охлопкова⁴

Студент

СВФУ имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия

E-mail: julyakkerman14@gmail.com

Цель исследования заключается в изучении влияния двух типов галлуазита (марок АНТ 811 и АНТ 1108) на механические и структурные свойства политетрафторэтилена. Использовались методы сканирующей электронной микроскопии, дифференциальная сканирующая калориметрия, рентгеноструктурный анализ и газовая адсорбция. Установлены изменения физических, механических и триботехнических характеристик ПТФЭ при включении галлуазита. Было выявлено, что марка АНТ 811 эффективнее улучшает триботехнические качества материала по сравнению с маркой АНТ 1108.

Из известных полимерных материалов в промышленности активно применяется политетрафторэтилен (ПТФЭ), обладающий исключительной химико-термической устойчивостью и высоким уровнем кристалличности [1]. Изделия из ПТФЭ применяются в суровых условиях: вакуум, химия, температуры от -196°C до +260°C. Недостаток — низкая износостойкость. Прочность увеличивают специальными наполнителями. Здесь используется галлуазит — экологически чистый, недорогой алюмосиликат с формой нанотрубок.

Исследования проводили на образцах, включающих разные количества галлуазита (1%, 2%, 5%). Образцы изучались методами рентгеновской дифракции и газовой адсорбции. Методом газа была установлена форма пор у каждой марки галлуазита: у АНТ 811 преобладают цилиндрические поры, тогда как у АНТ 1108 – щели. Это влияет на поведение материала при трении и износе.

Анализ физико-механических характеристик показал, что введение галлуазита незначительно снижает деформационно- прочностные показатели композитов вследствие увеличения локальных центров напряжения в структуре материала [2]. Были исследованы также триботехнические свойства ПКМ (скорость массового изнашивания и коэффициент трения), которые проводились с использованием трибометра «UMT-3» CETR (США) по схеме трения «палец-диск». Испытания проводились при следующих параметрах: t = 3 ч, P = 2 Мпа, v = 0,2 м/с [3]. Эксперименты на трибометрическом оборудовании подтвердили значительное улучшение износоустойчивости: у композитов с добавлением АНТ 811 снижение износа было почти в 416 раз относительно чистого ПТФЭ, тогда как у образцов с АНТ 1108 этот показатель составил лишь в 312 раз. Коэффициент трения остался на низком уровне (<0,2).

Таким образом, применение галлуазита позволило создать высокоэффективные композиты на основе ПТФЭ, характеризующиеся повышенной прочностью и долговечностью в эксплуатации.

Литература

1.  Машков Ю.К. Композиционные материалы на основе политетрафторэтилена. Структурная модификация [Текст] / Ю.К. Машков, З.Н. Овчар, В.И. Суриков, Л.Ф. Калистратова. М.: Машиностроение, 2005 – 240 с.

2. Горбацевич, Г.Н. Герметизирующие фторкомпозиты повышенной износостойкости [Текст] / Г. Н. Горбацевич, В.А. Струк, Д.В. Лышов // Учебно-методический центр «Промагромаш» ОАО «Белкард». – 2008. – С. 316

3. Oxлoпкoвa A.A. Влияние нaнoмoдификaтoрoв на дeфoрмaциoннo-прoчнoстныe свойства фотополимерных композитов. Москва: В трудах международных конференций. 2013. 518-520 с.