ВЛИЯНИЕ ЦЕОЛИТА NAX НА СТРУКТУРУ И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА

Афанасьева Н.Н.1, Сивцева-Гладкина Н.П.1, Спиридонов А.М.1, Ярусова С.Б.2, Папынов Е.К.3, Гордиенко П.С.2

Студент, 3 курс специалитета

1СВФУ им. М.К. Аммосова, институт естественных наук, Якутск, Россия 
2Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия

3ДВФУ, Владивосток, Россия

E-mail: nadezdaa782@gmail.com

Политетрафторэтилен (ПТФЭ) широко применяется в машиностроении, химической промышленности и медицинской технике благодаря уникальному сочетанию химической инертности, термической стабильности и низкого коэффициента трения. Вместе с тем существенным ограничением его использования в нагруженных узлах трения служат невысокая прочность, склонность к ползучести и значительный износ в условиях сухого скольжения. Эффективным способом устранения данных недостатков является введение дисперсных наполнителей, целенаправленно модифицирующих надмолекулярную структуру и поверхностные характеристики полимерной матрицы.

Синтетический цеолит NaX (фожазит, тип FAU) представляет особый интерес как функциональный наполнитель для ПТФЭ ввиду развитой микропористой структуры, высокой сорбционной и ионообменной активности, а также термической стабильности [1]. Однако влияние режимов предварительной обработки цеолита на эксплуатационные свойства полимерных композиционных материалов (ПКМ) недостаточно изученно.

Целью настоящей работы являлось изучение влияния содержания цеолита NaX и режимов его предварительной обработки на структурно-морфологические, физико-механические и триботехнические свойства ПКМ на основе ПТФЭ.

Установлено, что введение цеолита в ПТФЭ кардинально повышает износостойкость материала. Методами СЭМ и ИК-спектроскопии установлено, что ключевым механизмом повышения триботехнических характеристик является формирование на поверхности трения вторичного структурированного слоя, выполняющего роль твёрдой смазки [2]. По данным физико-механических испытаний добавление цеолита оказывает упрочняющее и пластифицирующее действие на матрицу полимера [3].

Таким образом, синтетический цеолит NaX является эффективным модифицирующим наполнителем для ПТФЭ. Разработанные материалы перспективны для применения в узлах трения, работающих в условиях сухого скольжения, повышенных температур и агрессивных сред (подшипники, уплотнения, антифрикционные покрытия).

Работа выполнена при финансовой поддержке ГЗ № FSRG-2024-0004.

Литература

1. Struchkova T.S. et al. Mechanical and tribological properties of polytetrafluoroethylene composites modified by carbon fibers and zeolite // Lubricants. 2021. Т. 10. №. 1. P. 4.

2. Гоголева О.В., Петрова П.Н. Изучение влияния цеолита на структуру и свойства композитов на основе политетрафторэтилена // Технические науки–от теории к практике. 2012. №. 15. С. 78-84.

3. Ушканов А.А. и др. Исследование полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена и углеродных волокон // Ползуновский вестник. 2023. №. 4. С. 223-229.