ЗАВИСИМОСТЬ АДСОРБЦИИ КАТИОНОВ АЛЮМИНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ ОТ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССА

Сивцева-Гладкина Н.П., Спиридонов А.М.

Младший научный сотрудник

СВФУ им. М.К. Аммосова, институт естественных наук, Якутск, Россия 
E-mail: Lan41453@gmail.com

Диоксид кремния широко применяется в качестве сорбента и носителя катализаторов [1]. Управление адсорбцией ионов металлов на поверхности SiO₂ является важной задачей в технологии водоподготовки и синтеза гетерогенных катализаторов. В данной работе исследовано влияние соотношения фаз, времени контакта, pH среды и температуры на адсорбцию катионов Al³⁺ на поверхности SiO₂.

Адсорбцию проводили из водных растворов AlCl₃ при варьировании соотношения жидкой и твёрдой фаз, времени контакта, pH и температуры. Количество адсорбированного Al³⁺ определяли по разности концентраций до и после адсорбции методом УФ-спектрофотометрии.

Установлено, что величина адсорбции (Г, мг/г) закономерно возрастает при увеличении соотношения фаз, что обусловлено ростом общей поверхности сорбента. Кинетические исследования показали, что адсорбция протекает в две стадии: быстрое насыщение поверхности в течение первых 10–15 мин с последующим медленным ростом с увеличением времени; экспериментальные данные хорошо описываются моделью псевдовторого порядка [2]. Зависимость адсорбции от pH имеет куполообразный характер с максимумом при pH 4–5, что согласуется с литературными данными [3]; при pH 8 наблюдается значительное снижение адсорбции вследствие гидролиза Al³⁺ и осаждения его в виде Al(OH)₃. Повышение температуры приводит к монотонному росту Γ, что свидетельствует об эндотермическом характере процесса и хемосорбционном механизме взаимодействия катионов алюминия с силанольными группами поверхности SiO₂ [4, 5].

Таким образом, полученные данные могут быть использованы при разработке сорбционных технологий удаления ионов алюминия из водных растворов и при нанесении активных компонентов на кремнезёмные носители.

Работа выполнена при финансовой поддержке ГЗ № FSRG-2024-0004.

Литература

1. Zhuravlev L.T. The surface chemistry of amorphous silica. Zhuravlev model // Colloids and Surfaces A. 2000. Vol. 173. P. 1–38.

2. Ho Y.S., McKay G. Pseudo-second order model for sorption processes // Process Biochemistry. 1999. Vol. 34. P. 451–465.

3. Popugaeva D., Manoli K., Kreyman K., Ray A.K. Removal of aluminum from aqueous solution by adsorption on montmorillonite K10, TiO₂, and SiO₂: kinetics, isotherms, and effect of ions // Adsorption. 2019. Vol. 25. P. 1575–1583.

4. Kuan W.H., Lo S.L., Wang M.K. Modeling and electrokinetic evidences on the processes of the Al(III) sorption continuum in SiO₂(s) suspension // Journal of Colloid and Interface Science. 2004. Vol. 272. P. 489–497.

5. Ibrahim S.A., El-Bahy G.S.M. Functionalization of silica nanoparticles by 5-chloro-8-quinolinol as a new nanocomposite for the efficient removal and preconcentration of Al³⁺ ions from water samples // ACS Omega. 2023.