ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИБУТИЛФТАЛАТА НА СВОЙСТВА МОРОЗОСТОЙКОГО ЭЛАСТОМЕРА

Макаров И.С.1, Дьяконов А.А.1,2

Аспирант, 2 год обучения

1Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

2Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, г. Якутск, Россия

E-mail: misergeevich@mail.ru

Разработка эластомерных материалов, способных сохранят свои свойства при работе в условиях крайне низких температур, является приоритетной задачей при создании современных уплотнительных систем [2,3]. Одним из общепринятых способов улучшения морозостойкости и комплекса физико-механических характеристик является введение пластификаторов [1]. Целью данной работы являлось исследование влияния пластификатора дибутилфталата на физико-механические и морозостойкие характеристики.

В работе представлены результаты исследований влияния пластификатора дибутилфталата на физико-механические свойства морозостойкого бутадиенового каучука марки СКД (Сибур, Россия).

Результаты исследования, отражающие зависимость свойств эластомеров от концентрации дибутилфталата, представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Свойства эластомеров в зависимости от концентрации пластфикатора.

| Свойства | Рецептура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Свойства вулканизатов |  |  |  |
| ℇp, % | 130 | 231 | 252 | 285 |
| fр, МПа | 11,2 | 11,0 | 10,6 | 10,0 |
| H, Шор А, усл. ед. | 83 | 79 | 77 | 74 |
| Тп.х., °C | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 |

Из результатов видно, что с добавлением пластификаторов происходит увеличение относительного удлинения, снижение прочности и твердости. Эти изменения связаны с увеличением концентрации пластификатора в резиновой смеси. Введение пластификатора не влияет на температурный предел хрупкости.

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации НИР по ГЗ № FSRG-2026-0007.

Литература

1. Алексеев А. Г. и др. Большой справочник резинщика. – 2012.

2. Разработка морозостойких уплотнительных колец для Арктических регионов / И. С. Макаров, А. А. Дьяконов, Н. А. Филиппова [и др.] // Гражданская оборона на страже мира и безопасности: Материалы IX Международной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню гражданской обороны. В 5-ти частях, 	Москва, 28 февраля 2025 года. – Москва: Академия государственной противопожарной службы, 2025. – С. 192-196.

3. Создание морозостойких уплотнительных колец для обеспечения техносферной безопасности в арктических регионах РФ / И. С. Макаров, А. А. Дьяконов, Н. Н. Лазарева, А. А. Дьяконов // Химические и материаловедческие аспекты техносферной безопасности: Сборник трудов ХХXV Международной научно-практической конференции, Химки, 26 февраля 2025 года. – Химки: Академия гражданской защиты МЧС России им. генерал-лейтенанта Д.И. Михайлика, 2025