ПОЛУЧЕНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ ИЗ БИОМАССЫ ЛЬНА

Пономарев Георгий Дмитриевич, Келеш Карина Викторовна, Уральский государственный лесотехнический университет, Екатеринбург

Савиновских А.В. к.т.н., доцент., Уральский государственный лесотехнический университет, Екатеринбург

Современное общество сталкивается с острейшей экологической проблемой, вызванной массовым использованием одноразовой пластиковой посуды. Ежегодно в мире образуется около 300 млн тонн пластиковых отходов, из которых значительная часть приходится на упаковку и столовые приборы. В связи с этим остро стоит задача разработки и внедрения экологически безопасных альтернатив. Переход на возобновляемые ресурсы диктуется не только экологическими, но и экономическими соображениями. В отличие от нефти и газа, растительная биомасса восполняется ежегодно. Перспективным сырьём являются побочные продукты переработки сельскохозяйственных культур: пшеничные и ржаные отруби, рисовая шелуха, жом сахарного тростника, костра льна, а также крахмал и целлюлозосодержащие отходы. Использование таких отходов снижает нагрузку на полигоны и решает проблему утилизации, а также способствует развитию экономики замкнутого цикла [1,2].

В основном для получения посуды используется метод прессования. По всему миру разрабатываются рецептуры для получения посуды. Примеры рецептур:

- Крахмально-желатиновая композиция: 50 % крахмала из некондиционной пшеницы, 50 % гидролизованного жома сахарной свёклы, 1,5 % полиэтиленгликоля. Температура переработки 105 °C. Полная биодеградация за 45 дней [2].

- Многослойная посуда на основе комбуча-целлюлозы: 8 слоёв бактериальной целлюлозы, межслойное покрытие – желатин (20 %) + глюкоза (20 %) + миробалан (3 %). Горячее прессование с последующей выдержкой при 100 °C для реакции Майяра. Предел прочности при изгибе 117 МПа [3].

Рассматривая все рецептуры, можно сделать вывод, что для получения одноразовой посуды используют различные виды растительного сырья. Для улучшения физико-механических свойств различное видов растительного сырья используют различные добавки (глицерин, алкилкетендимер, полиэтиленгликоль). А также подобрать режимы прессования изделия. Следовательно, требуется разработать рецептуру пресс сырья для получения одноразовой посуды.

Цель работы разработать рецептуру одноразовой посуды из биомассы льна.

Задачи:

1. Разработать предварительные рецептуры одноразовой посуды из биомассы льна;

2. Испытать полученные образцы на физико-механические свойства;

3. Сделать выводы.

В нашем случае основой биоразлагаемой посуды будет биомасса льна с использованием крахмала, лен содержит 27,2 % лигнина, 31,1 % целлюлозы. Фракционный состав 0,8 мм. Окисленный крахмал ОК-20 для бумаги и картона.

С учетом предыдущих исследований различных рецептур было выявлено, что влажность влияет на физико-механические свойства образцов [1]. Предварительно готовится пресс-сырье с влажностью 20 – 30 %, Раствор крахмала 5 – 20 %. Температура прессования 130 – 160 °C, усилие прессования 5 МПа. Рецептур для получения посуды представлены в табл. 1.

Таблица 1 Рецептура пресс сырья

| № | Влажность пресс сырья, % | Раствор крахмал, % | Температура прессования, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 20 | 160 |
| 2 | 30 | 5 | 160 |
| 3 | 30 | 5 | 130 |
| 4 | 20 | 20 | 130 |
| 5 | 20 | 5 | 160 |
| 6 | 20 | 5 | 130 |

Были определены физико-механические свойства образцов по указанным рецептурам, проведены испытания на водопоглощение, водопоглощение лицевой поверхности и прочность при изгибе. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2 Физико-механические свойства образцов

| № | Прочность при изгибе, МПа | Водопоглощение лицевой поверхности (2 часа), % | Водопоглощение за 2 часа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,0 | 31,3 | 60,0 |
| 2 | 7,1 | 37,2 | 77,4 |
| 3 | 1,9 | 24,2 | 111,6 |
| 4 | 6,5 | 68,8 | 135,7 |
| 5 | 10,1 | 51,3 | 66,4 |
| 6 | 7,7 | 37,0 | 101,4 |

На водопоглощение влияет в большей степени влажность пресс-сырья при увеличении влажности снижается водопоглощение. При влажности 30 % наблюдается более низкое водопоглощение лицевой поверхности (от 24,2 % до 37,2 %), это же зависимость наблюдается и с крахмалом при увеличении содержания крахмала уменьшается водопоглощение. Высокая температура (160 °C) является предпочтительной для получения изделия с минимальным водопоглощением. У прочности при изгибе обратная ситуация при уменьшении влажности и повышение температуры прочность растет 10,1 МПа. Разное содержание крахмала особого влияния на прочность не оказывает.

Анализ рецептур требует определения оптимальных значений водопоглощения, применимых в производстве посуды. Поскольку повышенное содержание крахмала в составе увеличивает себестоимость продукции, но и может влиять на технологические параметры процесса. Установление требуемых свойств водопоглощения позволит сбалансировать рецептуру.

Список литературы

- Савиновских А. В., Бурындин В. Г., Чеховская Д. А., Келеш К. В. Разработка оптимальной рецептуры пресс-сырья для получения биоразлагаемой посуды // Эффективный ответ на современные вызовы с учётом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: материалы XVII Международной научно-технической конференции. – Екатеринбург : УГЛТУ, 2026. — С. 478–482.

- Pavlovskaya N. E., Gorkova I. V., Gagarina I. N., Gavrilova A. Y. Creation of new polymer composite bioplastics to produce disposable tableware based on starch // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2020. — Vol. 422. — Art. 012120.

- Muralidharan V., Jebathomas C. R. T., Sundaramoorthy S., Madhan B., Palanivel S. Preparation and evaluation of novel biodegradable Kombucha cellulose-based multi-layered composite tableware // Industrial Crops and Products. — 2024. — Vol. 215. — Art. 118629.

- Возможности и механизмы расширения использования продукции из растительных полимеров: https://www.liga-pm.ru

- Экопосуда: опыт других стран и 10 альтернатив одноразовому пластику https://ekofriend.com