Сорбционная очистка сточных вод нефтегазовых предприятий Туркменистана с использованием активированных природных глин

Аллакулов С.Д., Эсенов Дж.

Преподаватели кафедры неорганической и аналитической химии

Туркменский государственный университет им.Махтумкули, химический факультет,

Ашхабад, Туркменистан

E-mail: allakulowsahet94@gmail.com

Интенсивное развитие нефтегазового комплекса Туркменистана сопровождается образованием значительных объёмов сточных вод, содержащих нефтепродукты, ионы тяжёлых металлов (Cu²⁺, Pb²⁺, Cd²⁺) и фенольные соединения. Существующие методы очистки не всегда обеспечивают требуемые нормативные показатели, что обусловливает актуальность поиска эффективных и доступных сорбционных материалов на основе отечественного сырья.

В качестве сорбентов использовались природные монтмориллонитовые глины Ахалского велаята, подвергнутые кислотной (5% H₂SO₄) и термической (500°C, 2 ч) активации. Структурные и сорбционные характеристики образцов изучены методами рентгенофазового анализа, ИК-спектроскопии и низкотемпературной адсорбции азота. Удельная поверхность активированных образцов составила 280–350 м²/г, что в 3–4 раза превышает исходные значения.

Исследования сорбционной ёмкости в статических условиях показали, что степень очистки воды от нефтепродуктов составляет 92–94%, от ионов Pb²⁺ до 89%, от фенола   до 87%. Изотермы адсорбции описываются уравнением Ленгмюра, что свидетельствует о мономолейном характере сорбции. Регенерация сорбента проводилась 10% раствором NaOH с восстановлением рабочих характеристик до 85% от исходных после 5 циклов.

Результаты работы демонстрируют высокий потенциал активированных природных глин Туркменистана для создания эффективных и экономически выгодных систем очистки промышленных сточных вод. Предложенный метод позволяет значительно снизить экологическую нагрузку на водные объекты региона и может быть рекомендован для внедрения на предприятиях нефтегазового комплекса.

Литература

1.Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды. — Киев: Наукова думка, 1981.

2.Сумм Б.Д., Иванова Н.И. Физико-химические основы смачивания и растекания. — М.: Химия, 1976.