Традиционные китайские сельскохозяйственные культуры и закон Бера-Ламберта

Чэнь Юньян

Студент (бакалавр)

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Шэньчжэнь, Китай

E-mail: yunyangchen25@gmail.com

Земледелие на территории Китая существует около 12 тысяч лет. Согласно легендам, первопредок Шэнь-нун «пробовал сотни трав», закладывая основы традиционной китайской медицины. Традиционными культурами Китая являются пшеница, кукуруза, рис, соя и чай. Современные исследования показывают, что эти растения обладают не только пищевой ценностью, но и способностью к биосорбции ионов тяжёлых металлов благодаря наличию различных функциональных групп (гидроксильных, карбоксильных, аминных) на поверхности клеточных стенок.

Цель эксперимента — оценить адсорбционную способность материала на основе рисовой шелухи по отношению к ионам тяжёлых металлов (на примере дихромата калия).

Материалы и методы

Объект исследования: рисовая шелуха.

Этап 1. Получение активированного угля

- Взять по 1 г измельчённой рисовой шелухи, KCl и ZnCl₂, тщательно растереть.

- Поместить кварцевую лодочку со смесью в центр печи в токе азота.

- Включить питание, задать температурный профиль (начальная температура, время выдержки, целевая температура).

- Запустить нагрев (Heat On → Run).

- После остывания печи ниже 100 °C извлечь образец, выключить питание и подачу азота.

Этап 2. Приготовление раствора и измерение концентрации
В качестве модели иона тяжёлого металла использован дихромат калия (K₂Cr₂O₇) — источник Cr(VI). Приготовлен раствор объёмом 100 мл с начальной концентрацией 70 мг/л. Измерение концентрации проводилось с помощью спектрофотометра на основе закона Бугера — Ламберта — Бера:

A=ε⋅c⋅lA=ε⋅c⋅l

где AA — оптическая плотность, εε — молярный коэффициент поглощения, cc — концентрация (моль/л), ll — толщина слоя (см).

Этап 3. Адсорбция
Образец активированного угля добавлен в раствор K₂Cr₂O₇. После выдержки раствор отфильтрован и повторно измерена оптическая плотность.

Результаты
После контакта с адсорбентом концентрация дихромата калия снизилась с 73,4 мг/л до 20,1 мг/л, что подтверждает выраженную адсорбционную способность активированного угля из рисовой шелухи по отношению к ионам тяжёлых металлов.

Выводы
Отходы переработки традиционных китайских сельскохозяйственных культур (в частности, рисовая шелуха) могут быть использованы для производства недорогих и эффективных адсорбентов. Это открывает перспективы для очистки сточных вод от ионов тяжёлых металлов.

Дополнительно
Работа выполнена в рамках проекта по студенческому инновационному творчеству в лаборатории № 245. Традиционные китайские культуры также обладают полезными для здоровья свойствами (тонизируют ци, активизируют кровообращение), однако эти аспекты выходят за рамки данного физико-химического исследования.

Литература

- Perkampus H.‑H. UV-VIS Spectroscopy and Its Applications. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 1992. — 244 p. — (Springer Lab Manuals). — ISBN 978-3-540-55421-9.

- Setthayanond J., Sae-Bae P., Chaiyapongputti P., Lim P. Chromium (VI) Adsorption Study Using Bio-Adsorbent Material Derived from Tamarind-Seed Testa // Key Engineering Materials. — 2016. — Vol. 723. — P. 534–539.

- Rahman M. M., Maniruzzaman M., Ealam N., Mahmud P., Khatun S., Hossain M. K., Hasanuzzaman M., Alam M. A., Al-amin M., Ghos B. C. Adsorptive Removal of Toxic Heavy Metal and Dyes from Wastewater by Rice Husk (Lignocellulosic Biomass) Derived Activated Biochar: A Fixed-Bed Column Adsorption Study // Carbohydrate Polymer Technologies and Applications. — 2025. — Vol. 9. — P. 100698.